СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ HUSKEY™

Смазка HUSKEY COOLPLEX (HUSKEY COOLPLEX Multi-Purpose Polymer GREASE) – Высокосортная, универсальная пластичная смазка с противозадирными присадками, облагороженная специальными полимерами для получения липкого подслоя, снижающего трение и износ. Смазка предназначена для самого широкого применения в промышленности, сельском хозяйстве и на автомобильном транспорте, там где требуется высококачественная многоцелевая пластичная смазка консистенции NLGI 2. Благодаря своим адгезивным свойствам, она гораздо дольше сохраняется в зонах смазывания, чем обычные смазки и в результате обеспечивает более долговременное смазывание с меньшими интервалами замены.

Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A класс H-2.

Рабочая температура: -20( ÷ +285 (С. 				Цвет – Янтарный.

Упаковка: 7 г п/э пакетик; 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Смазка HUSKEY с дисульфид молибденом и графитом (HUSKEY MOLY-GRAPH Heavy Duty Polymer GREASE) – Сверхмощная, неплавящаяся, многоцелевая пластичная смазка, предназначенная для всех средне и высокоскоростных подшипников скольжения, опорных и антифрикционных подшипников, работающих в неблагоприятных условиях и широком температурном диапазоне. Смазка обогащена дисульфид молибденом и чистым графитом, что при работе создает синергетическое покрытие, которое увеличивает несущую способность, улучшает металлические поверхности и значительно уменьшает трение и износ. Предназначена для применения в разнообразном промышленном, автомобильном, горном, строительном и сельскохозяйственном оборудовании.

Рабочая температура: -20( ÷ +274 (С.					Цвет – Черный.

Упаковка: 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Смазка HUSKEY COOLUBE (HUSKEY COOLUBE Multi-Purpose Premium GREASE) – Высококачественная, универсальная, противоизносная смазка для высоких скоростей, предназначенная для обеспечения хорошего смазывания в широком интервале температур во влажных или сухих условиях. Имеет высокую стабильность и нагрузочную способность. Области применения – общее смазывание, любые поверхности качения и скольжения, требующие универсальной смазки, включая подшипники вентиляторов, транспортеры, различные сочленения, универсальные шарниры и так далее.

Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A класс H-2.

Рабочая температура: -40( ÷ +227 (С.				Цвет - Темно-зеленый.

Упаковка: 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Смазка HUSKEY COOLUBE 65 (HUSKEY COOLUBE 65 High Performance GREASE) – Низкотемпературная, сверхводостойкая смазка с превосходной механической и структурной стабильностью и высокой несущей (нагрузочной) способностью. Разработана для высоких скоростей и средних нагрузок. Рекомендуется для любых подшипников, в том числе для подшипников вентиляторов, подшипников морозильных камер, электрических инструментов, салазок, конвейеров и т.д.

Спецификации и Одобрения: Ford WSB-M1C163-D, MIL-G-10924C/D, MIL-PRF-10924C/D.

Рабочая температура: -60( ÷ +170 (С. 				Цвет – Янтарный.

Упаковка: 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Смазка HUSKEY TF-1000 ПТФЭ (HUSKEY TF-1000 Semi-Synthetic PTFE GREASE) – Многоцелевая, неплавящаяся пластичная смазка с противозадирными присадками для средних и высоких скоростей, обогащенная политетрафторэтиленом. Это сверхводостойкая, адгезивная смазка механически покрывает металлические поверхности тефлоновой пленкой, что обеспечивает максимальную защиту от трения, износа и коррозии.

Рабочая температура: -20( ÷ +274 (С.				 Цвет - Кремовый.

Упаковка: 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Смазка HUSKEY TUFF STUFF (HUSKEY TUFF STUFF Advanced Industrial Strength GREASE) – Наивысшего качества, многоцелевая пластичная смазка с противозадирными присадками, разработанная обеспечивать не имеющую себе равную защиту деталей механизмов при нормальных и тяжелых условиях эксплуатации. Основа смазки обогащена полимерами и новейшей, патентованной противозадирной присадкой HUSKEY, которая образовывает вязкую, прочную пленку, защищающую от трения, износа и коррозии в широком температурном диапазоне. Смазка рекомендуется для всех роликовых подшипников, подшипников скольжения и опорных подшипников, втулок, муфт, универсальных шарниров, карданов и поверхностей скольжения, где требуется многоцелевая или смазка с противозадирными свойствами (EP).

Спецификации и Одобрения: Caterpillar Multipurpose Grease (MPG) - действующая.

Рабочая температура: -30( ÷ +282 (С. 				Цвет – Коричневый.

Упаковка: 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Смазка HUSKEY 105 HI-TEMP (HUSKEY 105 HI-TEMP. Extremely High Temperature GREASE) – Неплавящаяся пластичная смазка с противозадирными присадками (ЕР). Состоит из высококачественной парафиновой основы и содержит самые современные добавки для получения прочной, надежной пленки, обеспечивающей длительную защиту от износа, ржавчины, коррозии и окисления. Не содержит молибденовых, графитовых и глиняных наполнителей. Смазка HUSKEY 105 HI-TEMP была разработана в основном для применения в тяжелых высокотемпературных условиях, но непревзойденно функционирует и при нормальных условиях эксплуатации. Она широко применима для различных узлов трения, включая подшипники и салазки в печах, вагонетки печей, прокатные станы, валки, насосы, вилочные захваты и так далее.

Рабочая температура: -21( ÷ +308 (С. 				Цвет – Коричневый.

Упаковка: 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Смазка HUSKEY DYNA-MITE красная (HUSKEY DYNA-MITE RED Semi-Synthetic Heavy Duty GREASE) – Полусинтетическая, сверхводостойкая, неплавящаяся, пластичная смазка с противозадирными присадками, отличительного красного цвета для целей маркировки. Благодаря содержанию специальных полимеров, смазка дает пленку высокой прочности, обладающей естественным сродством с металлическими поверхностями. Предназначена для тяжелых условий работы, например, для смазки подшипников конвейеров печей, подшипников колес с дисковыми тормозами, муфт, приводов, кранов и т.п.

Спецификации и Одобрения: EXLAR Corp.; NSF/U.S.D.A класс H-2.

Рабочая температура: -20( ÷ +274 (С. 					Цвет – Красный.

Упаковка: 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

Смазка HUSKEY MOLYPLEX (HUSKEY MOLYPLEX Semi-Synthetic Heavy Duty Moly GREASE) – Мульти-сервисная полусинтетическая, гидрофобная, высокотемпературная пластичная смазка с противозадирными присадками и добавкой дисульфид молибдена. Предназначена для создания “похожего на броню” покрытия на металлических поверхностях, работающих в тяжелых условиях, встречающихся в горном деле, на сталеплавильных заводах, в строительной, лесозаготовительной и дорожной технике, например для смазки вальцов, кранов, прессов, муфт, винтовых домкратов, завалочных машин и т.п.

Спецификации и Одобрения: Caterpillar/ Komatsu Multipurpose Molybdenum Grease (MPGM) - устаревшая.

Рабочая температура: -20( ÷ +241 (С. 				Цвет - Темно-серый.

Упаковка: 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Молибденовая смазка HUSKEY HTS-2 (HUSKEY HTS-2 High Temperature Synthetic Moly GREASE) – Высшего сорта, 100% синтетическая пластичная высокотемпературная смазка с добавкой дисульфид молибдена. Предназначена главным образом для длительной работы в условиях высоких температур. Смазка HUSKEY HTS-2, также отлично работает и при низких температурах. Область применения включает подшипники и салазки печей, установки термообработки, электромоторы, конвейеры и т.д.

Спецификации и Одобрения: NSF/ U.S.D.A. Класс H-2.

Рабочая температура: основа смазки от – 40( ÷ +260 (С, сухая пленка до +454 (С.

Цвет - Темно-серый.

Упаковка: 425,3 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Перфторполиэфирная смазка HUSKEY PF-29 (HUSKEY PF-29 LUBE. А Multi-Purpose PFPE Moly GREASE) – Многоцелевая пластичная смазка на основе чистого перфторполиэфирного (PFPE) базового масла с современными присадками и добавкой дисульфид молибдена, загущенная политетрафторэтиленом для формирования стабильной смазки. Это смазка широчайшего применения, благодаря своим уникальным свойствам: 1) отличной стойкости к воздействию химических реагентов; 2) широкому интервалу рабочих температур; 3) низкой испаряемости; 4) высокой предельной нагрузке; 6) высокой стойкости к окислению и термостойкости; 7) не токсичности; 8) превосходной радиационной стойкости; 9) высокому объемному удельному сопротивлению; 10) низкой температуре застывания; 11) надежной работе в среде кислорода (соответствует требованиям стандарта ASTM D-2512).

На практике, там, где минеральные и синтетические смазки терпят неудачу, то рекомендуется использовать перфторполиэфирную смазку. Особенно, если вы хотите значительно продлить срок эксплуатации узла или смазка закладывается на весь срок его службы. Благодаря высоким противозадирным свойствам смазка PF-29 успешно работает в тяжелонагруженных редукторах и подшипниках. Она разработана для средне- и высокоскоростных подшипников.

Рабочая температура: -40( ÷ +302 (С. 				Цвет – Темно-серый.

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СМАЗКА МОЖЕТ ВСТУПАТЬ В РЕАКЦИЮ С АЛЮМИНИЕМ ИЛИ МАГНИЕМ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ СВЫШЕ + 260 °C.

Упаковка: 28,4 г банка (56,7 г нетто); 56,7 г банка (113,4 г нетто); 0,24 л банка с щеткой на крышке (453,6 г нетто); 0,68 кг нетто туба под смазочный пистолет; 0,68 кг нетто банка; 3,785 л ведро (7,26 кг нетто).

Смазка HUSKEY для открытых механизмов (HUSKEY OPEN GEAR GREASE) – Липкая, полусинтетическая смазка для тяжелых условий работы, содержащая сбалансированную смесь дисульфид молибдена и графита, включенных в неплавящуюся основу, не содержащую глиняных наполнителей. Предназначена для открытых зубчатых передач, направляющих скольжения и качения, молотов, узлов трения в печах, отличная смазка для тросов.

Рабочая температура: -21( ÷ +219 (С. 					Цвет – Черный.

Упаковка: 1077,3 г брусок; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Смазка HUSKEY для стальных тросов (HUSKEY WIRELINE DRESSING) – Очень липкая, не содержащая асфальт смазка, обогащенная дисульфид молибденом и графитом. Проникает глубоко в сердечник проволочного троса или цепи, полностью защищая сердечник и все металлические поверхности от влаги, соленой воды, химических веществ и иных вызывающих коррозию агентов. Растворитель смазки легко испаряется, оставляя клейкую пленку, которая не притягивает пыль и грязь. Область применения включает стальные канаты, цепи открытых роликовых конвейеров, поверхности скольжения, открытые механизмы и т.д. Не содержит хлорсодержащих растворителей.

Рабочая температура: -20( ÷ +232 (С. 					Цвет – Черный.

Упаковка: 18,93 металлическое ведро, 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Чизельная паста (HUSKEY CHISEL PASTE. High Temperature Chisel Lubricant) - Высокотемпературная паста для смазывания втулок долот на гидромолотах. Стойкая в жестоких высокотемпературных режимах работы, воздействий химикатов, воды и т.п. Высокая прочность пленки препятствует контакту металла с металлом, снижает трение и износ, вызванные ударными нагрузками.

Рабочая температура: -30( ÷ +232 (С. 					Цвет – Черный.

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СМАЗКИ ПОДШИПНИКОВ.

Упаковка: 425,3 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Паста для бурильных молотков (перфораторов) (HUSKEY C-70-XL ANTI-SEIZE COMPOUND FOR ROCK DRILL STEEL JOINTS AND COUPLINGS) – противозаклинивающий компаунд для стальных соединений, муфт навесных бурильных молотков (перфораторов). Это специальный продукт применяется, главным образом в горной промышленности для ударного бурения. Компаунд обеспечивает полную защиту от экстремальной вибрации в результате ударных нагрузок. Он не плавится, не коксуется и работает при максимально тяжелых условиях.

Рабочая температура: –18° до + 371 °C.

Упаковка: 3,79 л ведро; 7,57 л ведро; 13,25 л ведро; 18,93 л ведро.

Диэлектрическая смазка 221-R (HUSKEY 221-R DIELECTRIC SILICONE COMPOUND) - Рецептированна из 100% синтетических базовых масел и стабильного, неплавящегося загустителя, что обеспечивает максимальную защиту. Это беспримесный продукт с высокой диэлектрической прочностью. Смазка специально разработана для обеспечения защиты против износа, окисления, коррозии и ржавления в электротехнике.

Применение: Превосходная смазка для всевозможных электрических контактов, наконечников свеч зажигания, патронов ламп, клемм аккумуляторов, колодок с клеммами, разъемы трамблера и как уплотнитель от агрессивных внешних воздействий.

Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A класс H-1.

Рабочая температура: -46( ÷ +299 (С. 			Цвет - Прозрачный Белый.

Упаковка: 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ SLIPKOTE®

Морская смазка MP-2 (SLIPKOTE MP-2 MARINE GREASE) - Универсальная пластичная смазка морского и автомобильного применения. Имеет отличные водостойкие и защитные свойства, стойкость к окислению. Смазка МП-2 изготавливается по новейшей сульфонатной технологии; идентична и в большинстве случаев превосходит другие высокотемпературные смазки на основе комплексных литиевых, комплексных алюминиевых мыл и на основе поликарбамидных загустителей. Смазка безвредна для окружающей среды.

Применение: элементы ходовой части, подшипники колес, антифрикционные подшипники, низко- и высокоскоростные подшипники общего характера, которые подвержены воздействиям влаги, воды и коррозии. Превосходная смазка там, где имеются ударные и критические нагрузки, например сочленение прицепа с автомобилем.

Спецификации и Одобрения: Двойная наивысшая категория качества NLGI GC-LB;
 Caterpillar Multipurpose Grease (MPG) – устаревшая.

Рабочая температура: -40( ÷ +232 (С. 				Цвет - Светло-зеленый.

Упаковка: 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Высокотемпературная смазка для подшипников колес (SLIPKOTE HIGH TEMPERATURE WHEEL BEARING GREASE) - Эта универсальная смазка специально разработана для подшипников колес в автомобильной, морской и транспортной промышленности. Она загущена сульфонатом кальция и превосходит другие смазки высшего качества на основе комплексных литиевых, комплексных алюминиевых мыл и традиционных кальциевых мыл. Изготавливается по новейшей сульфонатной технологии и имеет высокую механическую стабильность, высокую нагрузочную способность, отличные водостойкие и защитные свойства, стойкость к окислению. Смазка безвредна для окружающей среды.

Другое применение включает: Шаровые шарниры, универсальные шарниры, ходовая часть, седловое соединение, конвейеры, насосы, строительное оборудование, сельскохозяйственное оборудование, бумагоделательное оборудование, металлургическое оборудование, ковочные/ штамповочные прессы, брикетировочные прессы, оборудование морских нефте-добывающих платформ, горное оборудование, подшипники дробильных установок.

Спецификации и Одобрения: Наивысшая категория качества автомобильных смазок NLGI GC-LB; Caterpillar Multipurpose Grease (MPG) - устаревшая.

Рабочая температура: -40( ÷ +221 (С. 					Цвет – Зеленый.

Упаковка: 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Полимочевинная смазка MP-2 (SLIPKOTE POLYUREA MP-2 GREASE) - Уникальная, высокоэффективная, универсальная смазка с высокими противозадирными свойствами, производимая по высокотехнологичной полимочевинной технологии. Эта смазка превосходит смазки на литиевых и комплексных литиевых мылах по высоко и низкотемпературным свойствам, водостойкости и служит минимум в два раза дольше их. Смазка SLIPKOTE POLYUREA MP-2 совместима с большинством эластомеров и уплотняющих материалов, таких как неопрен, нитрил, хайтрел и силикон. Рекомендуется в качестве несменяемой смазки на весь период эксплуатации узла.

Применение: Смазка широко применима в разнообразном промышленном, автомобильном, сельскохозяйственном, морском и строительном оборудовании и машинах для узлов, где требуется, долговременное смазывание. Типичное применение включает в себя подшипники колес автомобилей с дисковыми тормозами, подшипники конвейеров, идеальная смазка для ходовой части и т.д.

Спецификации и Одобрения: Наивысшая категория качества автомобильных смазок NLGI GC-LB; Caterpillar Multipurpose Grease (MPG) - устаревшая.

Рабочая температура: -40( ÷ +225 (С. 					Цвет – Голубой.

Упаковка: 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Синтетическая смазка 342 (SLIPKOTE 342 Synthetic Grease) - Полностью синтетическая, неплавящаяся смазка с противозадирными присадками для шариковых и роликовых подшипников, втулок, направляющих и так далее. Смазка совместима с большинством эластомеров и термопластиков и имеет высокие водостойкие свойства.

Также применяется как демпфирующая смазка и смазка для элементов точной регулировки.

Рабочая температура: -38( ÷ +204 (С. 			Цвет – Прозрачный - Желтый.

Упаковка: 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Высокотемпературная смазка 927 DBC (SLIPKOTE 927 DBC GREASE) - Полностью синтетическая смазка, изначально разработанная для суппорта дисковых тормозов. Это сверхводостойкая, химически и корозионностойкая смазка для низких и средних скоростей, совместимая с большинством известных эластомеров и термопластиков. Пленка этой смазки работоспособна при температуре свыше +1100 °С, за счет содержащихся в ней твердых смазочных добавок. Благодаря своим неординарным свойствам, смазка SLIPKOTE 927 DBC широко применима в промышленности, морском транспорте и сельском хозяйстве.

Применение: Направляющие скольжения и качения; конвейеры; втулки, подшипники и цепи, работающих в печах при температурах свыше +300 °С; электрические терминалы и контакты; прокладки и уплотнительные кольца (O-Ring) и другие узлы трения.

Рабочая температура: -30( ÷ +260 (С, сухая пленка свыше +1100 (С.	Цвет – Серый.

Упаковка: 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Специальная смазка ЧАК-ИЗ для силовых зажимных патронов (SLIPKOTE CHUCK-EEZ® POWER CHUCK LUBRICANT) – граничная смазка для тяжелых условий работы, разработанная для увеличения зажимного давления патронов.

Применение: силовые зажимные патроны обрабатывающих центров; патроны токарных, фрезерных и сверлильных станков; зажимные устройства, фиксаторы, держатели; установочные и стопорные винты; прессовые посадки; приработка; направляющие скольжения и качения.

Спецификации и Одобрения: Kitagawa.

Рабочая температура: -18( ÷ +232 (С. 					Цвет – Серый.

Упаковка: 113,4 г туба; 453,60 г туба; 4,54 кг ведро; 18,16 кг ведро; 61,29 кг бочонок; 204,30 кг бочка.

ОРДИНАРНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ HUSKEY™ & SLIPKOTE®

Многоцелевая литиевая смазка (SLIPKOTE MULTI-PURPOSE GREASE) – Недорогая, литиевая смазка с противоизносной, противоокислительной и антикоррозионной присадками для узлов трения, где по условиям эксплуатации нет высоких температур или давлений. Смазка SLIPKOTE MULTI-PURPOSE GREASE имеет хорошую водостойкость и широко применима в автомобильном, морском, промышленном, сельскохозяйственном оборудовании и машинах для узлов трения, где рекомендуется универсальная смазка без противозадирных свойств.

Применение: Направляющие скольжения и качения, индустриальные подшипники, конвейеры, муфты, втулки, универсальные шарнирные соединения легковых и грузовых автомобилей, отличная смазка общего назначения, ходовой части транспортных средств, дорожных и сельскохозяйственных машин, а также на ферме, дома, магазине и т.д.

Рабочая температура: -25( ÷ +163 (С. 					Цвет – Черный.

Упаковка: 397 г туба; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Многоцелевая литиевая EP смазка (HUSKEY E.P. LITHIUM GREASE) – Универсальная, в высшей степени противоизносная, водостойкая пластичная смазка для средних и высоких скоростей. Отвечает требованиям к применению в самых различных узлах автомобильной, промышленной, сельскохозяйственной, морской и строительной техники и оборудования. Таких как, любые тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения, направляющие скольжения и качения, конвейеры, подшипники колес автомобилей, седловое соединение, универсальные шарниры, соединительные муфты, втулки и вкладыши, зубчатые передачи и т.д.

Рабочая температура: -20( ÷ +149 (С. 				Цвет – Коричневый.

Упаковка: 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

Многоцелевая литиевая смазка 382 с дисульфидом молибдена (HUSKEY MULTI-PURPOSE 382 HEAVY DUTY MOLY GREASE) – Вариант противозадирной смазки HUSKEY E.P. LITHIUM GREASE с добавкой дисульфида молибдена для увеличения ее нагрузочной способности, улучшения металлических поверхностей и снижения трения. Обогащена полимерами. Это универсальная смазка для тяжелого режима работы, разработанная для любых средне- и высокоскоростных подшипников скольжения, качения и опорных подшипников, работающих в неблагоприятных условиях в широком температурном диапазоне. Отвечает требованиям к применению в самых различных узлах промышленного и горного оборудования, автомобильной, сельскохозяйственной и строительной техники.

Применение: Дорожно-строительная техника, подъемные краны, горное оборудование, конвейеры, вентиляторы, насосы, подшипники колес, валы, редуктора, направляющие рельсы и другие узлы трения, подверженные проскальзыванию, вибрации или осцилляции, в которых возникает фреттинг-коррозия (коррозия при трении).

Спецификации и Одобрения: Caterpillar/ Komatsu Multipurpose Molybdenum Grease (MPGM) - устаревшая.

Рабочая температура: -20( ÷ +204 (С. 				Цвет – Темно-серый.

Упаковка: 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА HUSKEY™

Масло HUSKEY 650 H.T. для высоких температур (HUSKEY 650 H.T. OIL) – Высокотемпературное масло на 100% синтетической основе, обогащенное дисульфидом молибдена. Предназначено в основном для длительного применения в условиях высоких температур. Область применения включает подшипники и цепи, работающие в печах, сушилках, установках термообработки, прокатных станах и т.д.

Вязкость 87 cSt @ 40 °C.

Рабочая температура: -37,2( ÷ +260 (С (сухая пленка до 454,4 (С).

Упаковка: 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Трансмиссионные масла HUSKEY (HUSKEY ENCLOSED GEAR OILS) – Универсальные трансмиссионные масла с противозадирными присадками специального состава для обеспечения надежности даже в самых тяжелых условиях. Рекомендуются для большинства червячных передач, прямозубых цилиндрических, шевронных и планетарных зубчатых передач; отличное масло для промышленных редукторов, автомобильных коробок передач, коробок рулевых механизмов и т.д.

Поставляются марки SAE 90Wt (ISO 220), 140Wt (ISO 460) и 85W-140.

Спецификации и Одобрения: API GL-4, GL-5, GL-6, MIL-L-2105C; U.S. Steel Specification 224; AGMA 250.03

Упаковка: 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Молибденовые трансмиссионные масла HUSKEY (HUSKEY ENCLOSED MOLY GEAR OILS) – Универсальные трансмиссионные масла с противозадирными присадками специального состава, обогащенные субмикронным частицами дисульфид молибдена для обеспечения максимальной защиты от износа, вызванного трением и ударными нагрузками. Молибденовые трансмиссионные масла HUSKEY содержит специальные полимеры для уменьшения шума, издаваемого старыми коробками передач. Предназначены специально для чрезвычайно тяжелых условий работы промышленного и тяжелого оборудования, такого как краны, прокатные станы, оборудование карьеров и шахтное оборудование, подъемники и т.д.

Поставляются марки SAE 90Wt (ISO 220), 140Wt (ISO 460) и 85W-140.

Спецификации и Одобрения: API GL-4, GL-5, GL-6, MIL-L-2105C; U.S. Steel Specification 224; AGMA 250.03

Упаковка: 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Масла HUSKEY серии “HLO” (HUSKEY “HLO” SERIES OILS) – Универсальные масла для тяжелых условий работы, предназначенные для гидросистем, коробок передач и общей смазки. Обеспечивают хорошую защиту от коррозии и окисления, увеличивают срок службы оборудования. В состав масел входят специальные присадки для уплотнения и снижения течи.

Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A класс H-2.

Поставляются марки SAE 10W (ISO 32), 20W (ISO 68), 30W (ISO 100), 40W (ISO 150), 50W (ISO 220) и универсальные марки 5W-20 (ISO 46) и 10W-40 (ISO 100).

Упаковка: 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Масла HUSKEY серии “N-500”(HUSKEY “N-500” SERIES OILS) – Высококачественные универсальные смазочные материалы для использования в воздушных компрессорах и для общей смазки. Это масла с малым нагарообразованием и высоким индексом вязкости. Обеспечивают защиту при повышенных температурах и высоких давлениях. Снижают расходы на техническое обслуживание за счет пониженного нагарообразования.

Поставляются марки SAE 10W (ISO 32), 20W (ISO 68) и 30W (ISO 100).

Упаковка: 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Компрессорные масла HUSKEY серии “S-800” (HUSKEY S-800 SERIES SYNTHETIC COMPRESOR OILS) – Синтетические масла, удлиненных интервалов замены, разработанные для любых воздушных компрессоров, требующих масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря своим противоизносным и антипенным свойствам, широкому температурному диапазону масла HUSKEY серии “S-800” показывают отличные результаты, когда применяются в качестве турбинных, гидравлических и трансмиссионных масел, а также масел для цепей. Масла HUSKEY серии “S-800” совместимы с большинством используемых в компрессорах компонентов, включая уплотнители, краску и пластики. Тем не менее, некоторые материалы не рекомендованы для использования с этим типом масел. Пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку за консультацией.

Поставляются марки ISO 32, 46, 68 и 100.

Рабочая температура S-810: -51( ÷ +232 (С;

Рабочая температура S-815: -43( ÷ +238 (С;

Рабочая температура S-820: -37( ÷ +241 (С;

Рабочая температура S-830: -34( ÷ +246 (С.

Упаковка: 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Масла HUSKEY серии “SGL-800” (HUSKEY SGL-800 SERIES OILS) – Синтетическое смазочное масло с противозадирными присадками для работы в тяжелых условиях. Разработано для применения в жестких условиях эксплуатации, например, предельно высоких или низких температурах. Первоначально эти масла были рецептированны для индустриальных, тяжело нагруженных закрытых зубчатых пар и перегруженных подшипников скольжения и роликовых подшипников. Благодаря их уникальным высокотемпературным и низким нагарообразующим свойствам, эти масла отличный выбор для высокотемпературных цепных механизмов и подшипников, находящихся в литографических печах, сушильных шкафах, обжиговых печах, сушильно-ширильных машинах и т.п.

Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A класс H-2.

Поставляются марки ISO 100, 150, 220, 320 и 460.

Упаковка: 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Масла HUSKEY серии “OCL-G” для печных цепей (HUSKEY OCL-G SERIES OVEN CHAIN OILS) – Синтетические, высокотемпературные масла для лакокрасочной и полиграфической промышленности. Они разработанные для смазки высокоскоростных цепей, подшипников и направляющих, работающих в печах.

Поставляются марки ISO 220 и 320.

Упаковка: 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Масла HUSKEY 5288 и 5268 для печных цепей (HUSKEY 5288 & 5268 OVEN CHAIN OIL) – Высокотемпературные, синтетические масла для высокоскоростных цепей, подшипников и направляющих в печах лакокрасочной, полиграфической и других отраслях промышленности. Также могут применяться в тяжело нагруженных промышленных редукторах закрытого типа.

Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A класс H-2 (масло 5268).

Поставляются марки ISO 220 и 320.

Рабочая температура 5288: -29( ÷ +292 (С;

Рабочая температура 5268: -15( ÷ +310 (С;

Упаковка: 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Масла HUSKEY 8134 и 2509 для печных цепей (HUSKEY 8134 & 2509 OVEN CHAIN OIL) – Высокотемпературные, синтетические масла для высокоскоростных цепей, подшипников и направляющих в текстильной промышленности, промышленности по производству различных полимеров, пищевом (NSF/U.S.D.A. класс H-2) оборудовании, производстве древесноволокнистых плит средней плотности и на сталелитейном производстве. Также могут применяться в тяжело нагруженных промышленных редукторах закрытого типа.

Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A класс H-2 (масло 2509).

Поставляются марки ISO 220 и 320.

Рабочая температура 8134: -25( ÷ +295 (С;

Рабочая температура 2509: -21( ÷ +300 (С;

Упаковка: 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Консервационное масло HUSKEY (HUSKEY Preservative Oil) – c противокоррозийными, водостойкими и защитными свойствами это отличный выбор для широкого применения в промышленности, на автомобильном и морском транспорте, сельском хозяйстве и дома.

Некоторые примеры его многообразного применения: проволочные канаты, всевозможные крепежные детали, валы, оси, шпиндели, любые металлические поверхности, моторы, оборудование на хранении и т.п.

Упаковка: 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Смазочно-охлаждающие жидкости HUSKEY (HUSKEY CUTTING OILS) – Высококачественные смазочно-охлаждающие жидкости для всех технологических операций обработки резанием и сверлением черных и цветных металлов. Светлая смазочно-охлаждающая жидкость HUSKEY для обработки цветных металлов (медь, бронза, алюминий и т.д.) и темная смазочно-охлаждающая жидкость HUSKEY для обработки резанием и сверлением черных металлов (сталь, чугун и т.д.). Растворимая смазочно-охлаждающая жидкость HUSKEY эмульгируется водой и используется в качестве смазочно-охлаждающих жидкости в операциях механической обработки и шлифования.

Упаковка: 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

СОСТАВЫ ПРОТИВ ЗАЕДАНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБЫ

Молибденовая паста (HUSKEY MOLY PASTE. ASSEMBLY LUBRICANT & ANTI-SEIZE COMPOUND) – Смазочный материал для сверхтяжелых условий работы и защиты от заедания, в котором используется специальная смесь добавок (в т.ч. 25% дисульфид молибдена) для предотвращения заклинивания во время операций пуска. Снижает крутящий момент и перекашивание во время запрессовки и защищает от коррозионно-механического изнашивания и холодной сварки движущихся частей.

Рабочая температура: -35( ÷ +400 (С. 				Цвет – Темно-серый.

Рабочее давление: до 35000 кг/см².

Упаковка: 10 г п/э пакетик; 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 литра бочка.

Никелевая паста 684 (HUSKEY 684 NICKEL ANTI-SEIZE COMPOUND) – Противозадирная смазочная паста для сверхтяжелых условий работы, содержащая сбалансированную смесь чистого никеля и графита, гомогенизированную в полусинтетическую, неплавящуюся смазочную основу. Паста 684 не содержит каких-либо наполнителей из серы, свинца, меди, галогена или глины и разработана для полной защиты резьбовых фитингов и любых металлических поверхностей, подверженных коррозионному и кислотному воздействию или высоким температурам (до +1427  С). Она рекомендуется для применения в узлах, где не допускается присутствие медных частиц.

Никелевая паста HUSKEY 684 находит широкое применение на химических и нефтехимических производствах, металлургических заводах и электростанциях. Например, болты трубопроводов, фитинги, теплообменники, шарниры печей, детали камер сгорания, литейных машин и т.п.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства MIL-A-907E.

Цвет – Темно-серый.

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КИСЛОРОДНЫХ И ГСН (газ сжиженный нефтяной) ТРУБОПРОВОДАХ.

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Паста 2000 (HUSKEY 2000 LUBRICATING PASTE AND ANTI-SEIZE COMPOUND FOR HIGH TEMPERTURE) – Медьсодержащий, противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для полной защиты резьбовых соединений, винтовых фитингов, инструментов и металлических поверхностей при сверхтяжелых внешних условиях и высоких температурах. HUSKEY 2000 рецептирован из специально подобранных, понижающих трение твердых смазочных добавок и металлических порошков наивысшего качества, компаундированных в частично синтетическую пластичную смазку. Этот состав испытан на резьбовых соединениях бесчисленное количество раз. Резьбовые детали могут быть быстро разобраны и вновь собраны без повреждений. Компаунд защищает резьбу вплоть до +1100 (С, предупреждает коррозию, устраняет истирание и повреждение резьбы и обеспечивает смазыванием для легкой разборки. Он применяется на большинстве металлов, включая чугун, сталь, нержавеющую сталь, никель, медь, латунь, бронзу, титан, алюминий и монель металл (никелево-медный сплав).

Компаунд идеально подходит для оборудования в морском, северном и тропическом исполнении и незаменимый материал для планово-предупредительного ремонта, позволяющий снизить стоимость и время обслуживания оборудования.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства США MIL-A-907E; DANA Corp.; NSF/U.S.D.A класс H-2.

Рабочая температура: -184( ÷ +1100 (С. 			Цвет – Медно-серый.

Упаковка: 3 г п/э пакетик; 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Медная паста 341 (HUSKEY 341 COPPER LUBRICATING PASTE AND ANTI-SEIZE COMPOUND FOR HIGH TEMPERTURE) – Недорогой, противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для экстремально тяжелых условий работы.

Применение аналогично пасте HUSKEY 2000 Anti-Seize.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства США MIL-A-907E.

Рабочая температура: -18( (нанесение кистью) ÷ +1100 (С. 		Цвет – Темно-медный.

Упаковка: 3,79 л ведро; 7,57 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Алюминиевая паста 577 (HUSKEY 577 ALUMINUM ANTI-SEIZE COMPOUND) – Недорогой противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для экстремально тяжелых условий работы.

Рабочая температура: -18( (нанесение кистью) ÷ +1100 (С. 		Цвет – Светло-серый.

Упаковка: 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Компаунд 400 (HUSKEY 400 THREAD SEALANT & ANTI-SEIZE COMPOUND) – Экономичный, многоцелевой, нетоксичный и невысыхающий герметизирующий компаунд для защиты от заедания резьбовых соединений не содержащий металлических добавок. Предназначен для получения герметизирующих уплотнений всех резьбовых соединений на трубопроводах для перекачки различных жидкостей и газов во многих отраслях промышленности. Компаунд HUSKEY 400 не содержит каких-либо растворителей или свинцовых, графитовых, молибденовых и глиняных наполнителей.

Рабочая температура: -10( (нанесение кистью) ÷ +232 (С;
сухой остаток до +982 (С.

Рабочее давление: до 560 кг/см². 				Цвет – Кремовый.

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Компаунд TFX-10 (HUSKEY TFX-10 PTFE THREAD SEALING COMPOUND) – Нетоксичный, невысыхающий, герметизирующий компаунд для уплотнения резьбовых соединений, содержащий смесь частичек политетрафторэтилена и других инертных, твердых наполнителей в неплавящейся пластичной смазке. Разработан для обеспечения надежной герметизации от протечек. HUSKEY TFX-10 не содержит каких-либо растворителей или свинцовых, графитовых, молибденовых или глиняных наполнителей. Он используется для герметизации любых резьбовых сочленений на трубах из пластмассы, алюминия, никелево-медного сплава, стали, нержавеющей стали и других металлов, несущих воду, пар, природный газ, LPG (сжиженный нефтяной газ), фреон, топливо, растворители и другие продукты. Компаунд, также эффективен на соединительных деталях, трубопроводных пробках, болтах, фланцевых уплотнениях и как часть прокладки или набивки.

Рабочая температура: -38( ÷ +288 (С. 					Цвет – Белый.

Рабочее давление: до 700 кг/см² (газы), до 210 кг/см² (жидкости).

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Компаунд FG-1800 (HUSKEY FG-1800 FOOD GRADE ANTI-SEIZE AND THREAD SEALING COMPOUND) – Многоцелевой, синтетический, класса H-1, нетоксичный, невысыхающий противозадирный и герметизирующий состав для резьбы обогащенный политетрафторэтиленом. Это надежный материал для уплотнений всех резьбовых соединений на трубопроводах, переносящих широкие разновидности жидкостей и газов, включая воду, природный газ, сжиженный нефтяной газ и др. Благодаря своим замечательным противозадирным и смазывающим характеристикам, он защищает резьбовые соединения от заедания и коррозионного истирания при высоких температурах до +982 (С.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства MIL-A-907E.

Цвет – Белый.

Сертифицирована NSF/ U.S.D.A. Класс H-1	Разрешен законами иудаизма.

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

### РАСПЫЛЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал для смазки цепей и тросов (HUSKEY CHAIN AND CABLE LUBE) – Уникальный распыляемый материал, образующий тонкую пленку, с противозадирными свойствами для предупреждения износа и коррозии цепей и тросов. Прозрачная плёнка почти не видима и сухая. На ней не задерживается вызывающая износ абразивная грязь. Может поставляться также в не расфасованном виде.

Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A класс H-2.

Рабочая температура: -57( ÷ + 77(С.

Упаковка: 311,8 г (нетто) аэрозольный баллончик; 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Растворитель ржавчины (HUSKEY RUST RELEASE) – противокоррозионная, пропиточная жидкость для очень тяжелых условий работы, в состав которой входит уникальный синтетический воск, проникающий в ржавые, подвергшиеся действию коррозии или «смерзшиеся» детали и облегчающий последующую разборку. HUSKEY RUST RELEASE вытесняет влагу, оставляя долговечную парафинообразную смазку и защитную пленку. Может поставляться также в не расфасованном виде.

Упаковка: 311,8 г (нетто) аэрозольный баллончик; 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

### МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Универсальный очиститель HUSKEY (HUSKEY MULTI-PURPOSE CLEANER) – не разъедающий, высококонцентрированный моющий порошок. Эффективен, экономичен, безопасен и разлагаем микроорганизмами. Рецептирован для широкого применения на любых поверхностях в нефтедобывающей отрасли, промышленности, морском и автомобильном транспорте, сельском хозяйстве и домашнем использовании. Удаляет большинство прочных смол, смазок, масел, буровых растворов и т.п. Не повреждает окрашенные поверхности и не оставляет пленку. Может быть использован как безнапорный промывочный раствор или в пароочистителях.

Упаковка: 18,93 литра ведро, нержавеющее и пригодное для повторного использования.

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 1997-2007.

Web: http://www.huskey.ru/ ( http://www.huskey.com.ua/ ( http://www.huskey.com/

Форум по применению, выбору и подбору специальных смазочных материалов http://www.huskey.ru/phorum/

05/10/07