СМАЗОЧНЫЕ/ УПЛОТНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

HUSKEY VALVE CHEAT-HER – современный, универсальный материал для смазывания и уплотнения трубопроводной арматуры с превосходными противозадирными свойствами, сводящий к минимуму прихват и заедание. HUSKEY VALVE CHEAT-HER сбалансированная смесь смазочных присадок, предназначенных отпускать прихваченную или трудно приводящуюся в действие арматуру, и при этом еще полностью обеспечивая хорошую герметизацию от продуктов в трубопроводе. HUSKEY VALVE CHEAT-HER предназначен для использования во всей смазываемой трубопроводной арматуре в углеводородном, LPG (сжиженный нефтяной газ), ароматсоединения, природный газ, водные растворы, кислоты, щелочи, общем высокотемпературном и во многом другом обслуживании. HUSKEY VALVE CHEAT-HER сокращает время простоя, сохраняет арматуру в работоспособном состоянии и делает возможным более лучшую регулировку. В итоге, VALVE CHEAT-HER продлевает срок рентабельной эксплуатации трубопроводной арматуры втрое.

Рабочая температура: -1,1( ÷ – +371,1(С.				 Цвет – Черный.

Упаковка: Брусок «A/B» (диаметр 6,35 мм и длина 38,10 мм); Брусок «C» (диаметр 9,53 мм и длина 53,98 мм); Брусок «D» (диаметр 12,70 мм и длина 57,15 мм); Брусок «G» (диаметр 19,05 мм и длина 88,90 мм); Брусок «J» под смазочный пистолет (диаметр 31,75 мм и длина 215,90 мм); Брусок «К» под смазочный пистолет (диаметр 38,10 мм и длина 279,40 мм); 4,73 л банка; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок.

HUSKEY No. 2 H.D. – многоцелевой смазочный материал и герметик, содержащий сбалансированную смесь тонкодисперсного и крупнозернистого политетрафторэтилена (фторопласт-4), взвешенного в специальной синтетической смазывающей основе. HUSKEY No. 2 H.D. разработан для использования в шаровых и крановых клапанах, которые протекают от износа или задиров. Это отличный резьбовой герметик для стандартных труб или крупной резьбы; набивка для сальниковой коробки и дополнительный герметизирующий состав для штока клапана.

Состав устойчив к широкой гамме трубопроводных продуктов, такие как вода, сырая нефть, печное топливо, бензины, разбавленные кислоты и щелочи, водяной пар, нефтяные растворители, бутан, пропан, сжиженный нефтяной газ и др.

Рабочая температура: +4,4( ÷ +260(С.	Цвет – Красноватый коричневый.

Упаковка: Брусок «J» под смазочный пистолет (диаметр 31,75 мм и длина 215,90 мм).

HUSKEY No. 3 с фторполимером – отличный смазочный материал / герметизирующий состав для крановых клапанов (конических вентилей), предназначенный для широкого применения в углеводородном и LPG (сжиженный нефтяной газ) обслуживании. Оптимален для арматуры компрессорной и станции сырой нефти и отменный материал для фонтанной арматуры. А также превосходный материал для применения в оборудовании сбросных и обработки сточных вод.

Рабочая температура: -1,1( ÷ +260(С. 				Цвет – Янтарный.

Упаковка: Брусок «A/B» (диаметр 6,35 мм и длина 38,10 мм); Брусок «C» (диаметр 9,53 мм и длина 53,98 мм); Брусок «D» (диаметр 12,70 мм и длина 57,15 мм); Брусок «G» (диаметр 19,05 мм и длина 88,90 мм); Брусок «J» под смазочный пистолет (диаметр 31,75 мм и длина 215,90 мм); Брусок «К» под смазочный пистолет (диаметр 38,10 мм и длина 279,40 мм); 4,73 л банка; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок.

HUSKEY No.4 – полностью синтетический, неплавящийся, кислотоупорный смазочный материал /герметизирующий состав, содержащий фракции сильно мелкодисперсного политетрафторэтилена (фторопласт-4). HUSKEY No.4 предназначен для смазки любой трубопроводной арматуры, работающей в агрессивных средах серной кислоты, едкого натра, соляных растворов, жирных кислот, аммиака и других тяжелых условиях эксплуатации.

Рабочая температура: -7( ÷ +260(С.				Цвет – Янтарный.

Упаковка: Брусок «A/B» (диаметр 6,35 мм и длина 38,10 мм); Брусок «C» (диаметр 9,53 мм и длина 53,98 мм); Брусок «D» (диаметр 12,70 мм и длина 57,15 мм); Брусок «G» (диаметр 19,05 мм и длина 88,90 мм); Брусок «J» под смазочный пистолет (диаметр 31,75 мм и длина 215,90 мм); Брусок «К» под смазочный пистолет (диаметр 38,10 мм и длина 279,40 мм); 4,73 л банка; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок.

HUSKEY No.6 – предназначен для трубопроводной арматуры WKM, OCT Lanzagorta, Gray, Seaboard, Barton, Vetco и других, имеющих полости и смазываемое седло на запорных клапанах (задвижках, шиберах). Может использоваться как на трубопроводной арматуре или в изготовлении трубопроводов, так и на фонтанном устьевом оборудовании в газоснабжении и перекачке сырой нефти.

Рабочая температура: -7( ÷ +204,4(С. 				Цвет – Янтарный.

Упаковка: 4,73 л банка; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок.

HUSKEY No.7 – был разработан для применения в летучих продуктах, такие как бензины, авиационные топлива и другие топливные смеси, уайт-спириты, LPG, природные газы, хлорсодержащие растворители, ароматические соединения, спирты, вода и др. обслуживании, где растворяющее действие потока продукта может стать причиной неполадок в работе трубопроводной арматуры. Не загрязняет перекачиваемые по трубопроводу продукты.

Рабочая температура:-12,2(С ÷ +218,4(С.			Цвет – Прозрачный Белый.

Как уплотнитель/ герметик работоспособен до температуры минус 60 °С.

Упаковка: Брусок «A/B» (диаметр 6,35 мм и длина 38,10 мм); Брусок «C» (диаметр 9,53 мм и длина 53,98 мм); Брусок «D» (диаметр 12,70 мм и длина 57,15 мм); Брусок «G» (диаметр 19,05 мм и длина 88,90 мм); Брусок «J» под смазочный пистолет (диаметр 31,75 мм и длина 215,90 мм); Брусок «К» под смазочный пистолет (диаметр 38,10 мм и длина 279,40 мм); 4,73 л банка; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок.

Перфторполиэфирная уплотняющая смазка PF-27 (HUSKEY PF-27 LUBE Extreme High Temperature PFPE Grease) – специальный смазочный материал для трубопроводной арматуры, предназначенный для использования на опасных продуктах, такие как кислород, хлор, безводная соляная кислота и другие. Смазка изготовлена на основе чистого перфторполиэфирного (PFPE) базового масла с современными присадками, загущенные политетрафторэтиленом для формирования стабильной смазки. Смазка PF-27 особенный смазочный/ уплотняющий материал для конусный затворов, механического уплотнения или механической закладки, шаровых шарнирных соединений, низкоскоростных подшипников, и т.п., благодаря своим уникальным свойствам:

1) отличной стойкости к воздействию химических реагентов; 2) широкому интервалу рабочих температур; 3) низкой летучести; 4) высокой предельной нагрузке; 6) высокой стойкости к окислению и термостойкости; 7) не токсичности; 8) превосходной радиационной стойкости; 9) высокому объемному удельному сопротивлению; 10) низкой температуре застывания; 11) надежной работе в среде кислорода (соответствуют требованиям стандарта ASTM D-2512).

Рабочая температура: -25( ÷ +302 (С; 	Цвет – Кремовый.

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СМАЗКА PF-27 МОГЖЕТ ВСТУПАТЬ В РЕАКЦИЮ С АЛЮМИНИЕМ ИЛИ МАГНИЕМ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

Упаковка: 28,4 г банка (56,7 г нетто); 56,7 г банка (113,4 г нетто); 0,24 л банка с щеткой на крышке (453,6 г нетто); 0,68 кг нетто туба под смазочный пистолет; 0,68 кг нетто банка; 3,785 л ведро (7,26 кг нетто).

HUSKEY LUBE “O” SEAL VALVE LUBRICANT GRADE (для пищевой промышленности) – новое решение в смазочных/ уплотняющих материалах для трубопроводной арматуры и резьбовых соединений. Рецептирован из специальных синтетических базовых масел и загустителей, обогащенных субмикронными частицами политетрафторэтилена. Это уникальный, на 100% водостойкий состав, имеющий хорошую химическая стойкость. Материал сертифицирован NSF (Национальная Санитарная Организация (Международная)) на Класс U.S.D.A. H-1(, допускается случайный контакт смазочного материала с пищевыми продуктами. Эти характеристики делают его единственным вариантом для применения в системах питьевого водоснабжения, пищевого производства, в оборудовании по обработке и очистке сточных вод и др.

Рабочая температура: -18( ÷ +177 (С.		Цвет – Прозрачный Белый.

Сертифицирован NSF 		* U.S.D.A Класс H-1		Разрешен законами иудаизма

Упаковка: Брусок «J» под смазочный пистолет (диаметр 31,75 мм и длина 215,90 мм); Брусок «К» под смазочный пистолет (диаметр 38,10 мм и длина 279,40 мм); 4,73 л банка; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок.

HUSKEY VALVE PURGE – специально рецептированный состав предназначенный, для прочистки закисшей или застарелой, трудно функционирующей трубопроводной арматуры. HUSKEY VALVE PURGE содержит дисульфид молибдена, графит, растворители и моющие присадки и может применяться в большинстве крановых и шаровых клапанах, шиберных вентилях (задвижках). Он действует как антизадирный, проникающий смазочный состав, растворяющий вредные и нежелательные осадочные накопления. Чтобы вентиль всегда работал свободно и легко, примените HUSKEY VALVE PURGE, специально разработанный для технического обслуживания и ремонта.

Рабочая температура: -1,1( ÷ +316(С (основа смазки).		Цвет – Черный.

Упаковка: 3,785 л банка; 4,73 л банка.

HUSKEY S-1000 – смазывающая и противозадирная паста для работы в тяжелых условиях. Паста предназначена для наружной и внутренней резьбы шпинделя, бугельных и уплотнительных узлов. А также, это отличное защитное покрытие для других резьбовых или незащищенных металлических поверхностей.

Паста устойчива к воздействию грунта, морской воды, песка и других частиц, переносимых ветром.

Рабочая температура: -18( (смазывание кистью) ÷ +538(С.
	Цвет – Темный медно-красный.

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

HUSKEY 512 ARTIC – разработан обеспечить смазывание и уплотнение трубопроводной арматуры одновременно при низко- и высокотемпературной эксплуатации. Состав состоит из уникального базового масла и сбалансированной смеси смазочных присадок, гарантирующих легкость оперирования трудно приводимой в действие арматуры, и обеспечивающих отличную герметизацию от продуктов в трубопроводе.

HUSKEY 512 ARTIC предназначен для применения в любой смазываемой трубопроводной арматуре в углеводородном обслуживании, LPG (сжиженный нефтяной газ), ароматических соединений, природного газа, водных растворов, кислот, щелочей, общем обслуживании в условиях низких и высоких температур.

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТРУБОПРОВОДАХ, НЕСУЩИХ КИСЛОРОД.

Рабочая температура: -46( ÷ +371,1(С.				Цвет – Черный.

Упаковка: 4,73 л банка; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,16 л бочка.

HUSKEY 512 ARTIC bis (особо низкотемпературная версия для России) – силиконовая основа смазки имеет значительно меньшую вязкость, чем стандартный HUSKEY 512 ARTIC.

Минимальный объем заказа не менее 450 кг. – 550 кг.

Рабочая температура: до -65(С.

Упаковка: 4,73 л банка; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,16 л бочка.

СОСТАВЫ ПРОТИВ ЗАЕДАНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБЫ

Молибденовая паста (HUSKEY MOLY PASTE. ASSEMBLY LUBRICANT & ANTI-SEIZE COMPOUND) – Смазочный материал для сверхтяжелых условий работы и защиты от заедания, в котором используется специальная смесь добавок (в т.ч. 25% дисульфид молибдена) для предотвращения заклинивания во время операций пуска. Снижает крутящий момент и перекашивание во время запрессовки и защищает от коррозионно-механического изнашивания и холодной сварки движущихся частей.

Рабочая температура: -35( ÷ +400 (С. 				Цвет – Темно-серый.

Рабочее давление: до 35000 кг/см².

Упаковка: 10 г п/э пакетик; 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 литра бочка.

Никелевая паста 684 (HUSKEY 684 NICKEL ANTI-SEIZE COMPOUND) – Противозадирная смазочная паста для сверхтяжелых условий работы, содержащая сбалансированную смесь чистого никеля и графита, гомогенизированную в полусинтетическую, неплавящуюся смазочную основу. Паста 684 не содержит каких-либо наполнителей из серы, свинца, меди, галогена или глины и разработана для полной защиты резьбовых фитингов и любых металлических поверхностей, подверженных коррозионному и кислотному воздействию или высоким температурам (до 1427  С). Она рекомендуется для применения в узлах, где не допускается присутствие медных частиц.

Никелевая паста HUSKEY 684 находит широкое применение на химических и нефтехимических производствах, металлургических заводах и электростанциях. Например, болты трубопроводов, фитинги, теплообменники, шарниры печей, детали камер сгорания, литейных машин и т.п.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства MIL-A-907E.

Цвет – Темно-серый.

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КИСЛОРОДНЫХ И ГСН (газ сжиженный нефтяной) ТРУБОПРОВОДАХ.

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Паста 2000 (HUSKEY 2000 LUBRICATING PASTE AND ANTI-SEIZE COMPOUND FOR HIGH TEMPERTURE) – Медьсодержащий, противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для полной защиты резьбовых соединений, винтовых фитингов, инструментов и металлических поверхностей при сверхтяжелых внешних условиях и высоких температурах. HUSKEY 2000 рецептирован из специально подобранных, понижающих трение твердых смазочных добавок и металлических порошков наивысшего качества, компаундированных в частично синтетическое масло-основу. Этот состав испытан на резьбовых соединениях бесчисленное количество раз. Резьбовые детали могут быть быстро разобраны и вновь собраны без повреждений. Компаунд защищает резьбу вплоть до +1100 (С, предупреждает коррозию, устраняет истирание и повреждение резьбы и обеспечивает смазыванием для легкой разборки. Он применяется на большинстве металлов, включая чугун, сталь, нержавеющую сталь, никель, медь, латунь, бронзу, титан, алюминий и монель металл (никелево-медный сплав).

Компаунд идеально подходит для оборудования в морском, северном и тропическом исполнении и незаменимый материал для планово-предупредительного ремонта, позволяющий снизить стоимость и время обслуживания оборудования.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства США MIL-A-907E; NSF/U.S.D.A класс H-2; DANA Corp.

Рабочая температура: -184( ÷ +1100 (С. 			Цвет – Медно-серый.

Упаковка: 3 г п/э пакетик; 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Медная паста 341 (HUSKEY 341 COPPER ANTI-SEIZE COMPOUND) – Недорогой противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для экстремально тяжелых условий работы.

Применение аналогично пасте HUSKEY 2000 Anti-Seize.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства США MIL-A-907E.

Рабочая температура: -18( (нанесение кистью) ÷ +1100 (С. 	Цвет – Темно-медный.

Упаковка: 3,79 л ведро; 7,57 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Алюминиевая паста 577 (HUSKEY 577 ALUMINUM ANTI-SEIZE COMPOUND) – Недорогой противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для экстремально тяжелых условий работы.

Рабочая температура: -18( (нанесение кистью) ÷ +1100 (С. 	Цвет – Светло-серый.

Упаковка: 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Компаунд 400 (HUSKEY 400 THREAD SEALANT & ANTI-SEIZE COMPOUND) – Экономичный, универсальный, нетоксичный и невысыхающий герметизирующий компаунд для защиты от заедания резьбовых соединений не содержащий металлических добавок. Предназначен для получения герметизирующих уплотнений всех резьбовых соединений на трубопроводах для перекачки различных жидкостей и газов во многих отраслях промышленности. Компаунд HUSKEY 400 не содержит каких-либо растворителей или свинцовых, графитовых, молибденовых и глиняных наполнителей.

Рабочая температура: -10( (нанесение кистью) ÷ +232 (С; 
сухой остаток до +982 (С.

Рабочее давление: до 560 кг/см². 				Цвет – Кремовый.

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Компаунд TFX-10 (HUSKEY TFX-10 PTFE THREAD SEALING COMPOUND) – Нетоксичный, невысыхающий, герметизирующий компаунд для уплотнения резьбовых соединений, содержащий смесь частичек политетрафторэтилена и других инертных, твердых наполнителей в неплавящейся консистентной смазке. Разработан для обеспечения надежной герметизации от протечек. HUSKEY TFX-10 не содержит каких-либо растворителей или свинцовых, графитовых, молибденовых или глиняных наполнителей. Он используется для герметизации любых резьбовых сочленений на трубах из пластмассы, алюминия, никелево-медного сплава, стали, нержавеющей стали и других металлов, несущих воду, пар, природный газ, LPG (сжиженный нефтяной газ), фреон, топливо, растворители и другие продукты. Компаунд, также эффективен на соединительных деталях, трубопроводных пробках, болтах, фланцевых уплотнениях и как часть прокладки или набивки.

Рабочая температура: -38( ÷ +288 (С. 				Цвет – Белый.

Рабочее давление: до 700 кг/см² (газы), до 210 кг/см² (жидкости).

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Компаунд FG-1800 (HUSKEY FG-1800 FOOD GRADE ANTI-SEIZE AND THREAD SEALING COMPOUND) – Многоцелевой, синтетический, класса H-1, нетоксичный, невысыхающий противозадирный и герметизирующий состав для резьбы обогащенный политетрафторэтиленом. Это надежный материал для уплотнений всех резьбовых соединений на трубопроводах, переносящих широкие разновидности жидкостей и газов. Благодаря своим замечательным противозадирным и смазывающим характеристикам, он защищает резьбовые соединения от заедания и коррозионного истирания при высоких температурах до +982 (С.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства MIL-A-907E. 
Цвет – Белый.

Сертифицирована NSF/ U.S.D.A. Класс H-1	Разрешен законами иудаизма.

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

#### МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Универсальный очиститель HUSKEY (HUSKEY BIO-DEGRADABLE RIG CLEANER) – не разъедающий, высококонцентрированный моющий порошок. Эффективен, экономичен, безопасен и разлагаем микроорганизмами. Рецептирован для широкого применения на любых поверхностях в нефтедобывающей отрасли, промышленности, морском и автомобильном транспорте, сельском хозяйстве и домашнем использовании. Удаляет большинство прочных смол, смазок, масел, буровых растворов и т.п. Не повреждает окрашенные поверхности и не оставляет пленку. Может быть использован как безнапорный промывочный раствор или в пароочистителях.

Упаковка: 18,93 литра ведро, нержавеющее и пригодное для повторного использования.

### РАСПЫЛЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал для смазки цепей и тросов (HUSKEY CHAIN & CABLE LUBE) – Уникальный распыляемый материал, образующий тонкую пленку, со сверхвысокими эксплуатационными качествами для предупреждения износа и коррозии цепей и тросов. Полупрозрачная плёнка почти не видима и сухая. На ней не задерживается вызывающая износ абразивная грязь. Может поставляться также в не расфасованном виде.

Рабочая температура: -57( – + 77(С.

Упаковка: 311,8 г (нетто) аэрозольный баллончик; 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Растворитель ржавчины (HUSKEY RUST RELEASE) – противокоррозионная, пропиточная жидкость для очень тяжелых условий работы, в состав которой входит уникальный синтетический воск, проникающий в ржавые, подвергшиеся действию коррозии или «смерзшиеся» детали и облегчающий последующую разборку. HUSKEY RUST RELEASE вытесняет влагу, оставляя долговечную парафинообразную смазку и защитную пленку. Может поставляться также в не расфасованном виде.

Упаковка: 311,8 г (нетто) аэрозольный баллончик; 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2003.

Web: http://www.huskey.ru/ ( http://www.huskey.com.ua/ ( http://www.huskey.com/

Форум по применению, выбору и подбору специальных смазочных материалов http://www.huskey.ru/phorum/

20/11/07

# Footnotes

( Класс H-1 – Министерство сельского хозяйства США допускает случайный контакт смазочного материала с пищевыми продуктами.