СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

В данной статье речь пойдет о специальных смазочных материалах для зажимных патронов, – под торговой маркой CHUCK-EEZ® (известных также как KITAGAWA GREASE®).

Согласно требованиям инструкций по эксплуатации – для надежной, долговременной работы и надежного удержания обрабатываемой детали в зажимном патроне необходима его ежедневная смазка.

До появления специальных смазочных материалов для смазки силовых зажимных патронов на импортных металлообрабатывающих станках применялись литиевые и кальциевые смазки. Данные смазки содержали в своем составе дисульфид молибдена (точно также как и дисульфидно-молибденовые пасты), который под действием высокого давления (между кулачками зажимного патрона и обрабатываемой деталью) выдавливался из масла-основы, что приводило к отрицательному результату – плохому удерживанию обрабатываемой детали или недостаточному зажимному давлению. Так, по данным японского концерна «KITAGAWA», ведущего мирового производителя зажимных патронов для металлообрабатывающих станков, 98% всех проблем зажимных патронов было связано именно с неудовлетворительным смазыванием.

Данная проблема была решена американской корпорацией HUSKEY Specialty Lubricants (подробнее – в №1, 2007г.), которая разработала специальный смазочный материал для зажимных патронов - CHUCK-EEZ® (KITAGAWA GREASE®).

Испытания смазки CHUCK-EEZ® показали, что она способна выдерживать зажимное давление до 182000 Па, тогда как обычные смазки и пасты выдерживают давление вдвое меньше - максимум 84000 Па.

Основные преимущества смазки CHUCK-EEZ®:

- Двойное увеличение зажимного давления патронов по сравнению с обычными смазками

- Обеспечение граничной защиты смазывания

- Высокое сопротивление центробежной силе

- Уменьшение трения и износа

- Уменьшение фрикционного износа

- Сохраняет поверхность детали, зажатой в патроне

- Увеличение срока службы зажимных патронов

- Снижение затрат по обслуживанию

Смазочный материал CHUCK-EEZ®  предназначен для применения:

- в силовых зажимных патронах обрабатывающих центров

- в патронах на токарных, фрезерных и сверлильных станках

- в зажимных устройствах, фиксаторах, держателях, планшайбах и зажимах

- для смазки установочных и стопорных винтов (при установке и сборке зажимных патронов всех типов)

- для приработки

- для прессовых посадок

- для смазки направляющих скольжения и качения

- как противозадирная паста для смазывания зубчатого диска, приводных шестерён и т.п.

Таким образом, проблема смазки зажимных патронов для станков любых производителей, как иностранных, так и отечественных теперь решена.

Более подробную информацию вы получите, посетив наш сайт сайт www.huskey.ru.