Паста «Против заклинивания ХАСКЕЙ 2000»

(HUSKEY ™ 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature)

Медьсодержащий, противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для экстремально тяжелых условий работы. HUSKEY™ 2000 рецептирован из тщательно подобранных, понижающих трение твердых смазочных добавок наивысшего качества, компаундированных в специальную частично синтетическую смазку. Этот состав испытан на резьбовых соединениях бесчисленное количество раз. Резьбовые детали могут быть быстро разобраны и вновь собраны без повреждений. Компаунд защищает резьбу вплоть до +1100 (С, предупреждает коррозию, устраняет истирание и повреждение резьбы и обеспечивает смазыванием для легкой разборки. Он применяется на большинстве металлов, включая чугун, сталь, нержавеющую сталь, никель, медь, латунь, бронзу, титан, алюминий и монель металл (никелево-медный сплав).

Компаунд идеально подходит для оборудования в морском, северном и тропическом исполнении и незаменимый материал для планово-предупредительного ремонта, позволяющий снизить стоимость и время обслуживания оборудования.

# ►Спецификации и Одобрения: DANA Corp.; Спецификация Военного ведомства США MIL-A-907E; NSF/U.S.D.A класс H-2.

### ►Рабочая температура: от -185( до +1100 (С.

# ►Минимальная упаковка: Пластиковая банка с щеткой на крышке 226,8 грамм, 12 шт./ящик.

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

►Резьба свеч зажигания;

►Болты выпускного коллектора и двигателя, глушителя и т.п.;

►Суппорт дискового тормоза (скобы, обратные металлические поверхности тормозных колодок и противоскрипные пластины);

►Регулировочный механизм барабанного тормоза грузовых автомобилей и автобусов;

►Штоки клапанов;

►Болты крепления колеса на ступицу, болты стремянки рессор и болты рессор;

►Тяжелонагруженные передачи, шарниры, шпонки, цепные колёса и цепи, червячные приводы, муфты, медленно вращающиеся шестерни, звездочки и валики, и т.п.;

►Резьбовые фитинги;

►Лебедки и конвейеры;

►Смазывает и позволяет легко демонтировать детали, подверженные воздействию высоких температур и давления, например, детали бойлерных котлов и печей, реактивных двигателей, промышленных турбин и т.п.

►Штыри и шарниры литейных форм;

►Хвостовики буров и долот для патронов SDS-plus, SDS-top и SDS-max перфораторов и отбойных молотков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

| ● РАБОТОСПОСОБЕН В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР | ● ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИСТИРАНИЕ И ЗАЕДАНИЕ |
| --- | --- |
| ● УМЕНЬШАЕТ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ | ● СТОЙКИЙ К ПАРУ И ВОДЕ |
| ● ПРЕДОТВРАЩАЕТ СПЛАВЛЕНИЕ УГЛЕРОДА | ● ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ |
| ● ПРЕДОТВРАЩАЕТ РЖАВЛЕНИЕ И КОРРОЗИЮ | ● СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ |
| ● ОТЛИЧНЫЕ СМАЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА | ● НЕПЛАВЯЩИЙСЯ |

#### Продукты на авторынке, уступающие по эксплуатационным параметрам Huskey 2000:

| Case | B17507 |
| --- | --- |
| Caterpillar | 767 |
| Cummins | 767 |
| Ford | 767 |
| GMC | 767 |
| John Deere | 767 |
| Kenworth | 767 |
| Detroit Diesel | 23509545 |
| Mack | 5166-76759; 5166-76764 |
| International | 991441C1; 991442C1 |
| Komutsu/Dresser | 844234C1 |
| Volvo | V1111019; 06479-505 |
| BMW | 18219062-599 |
| Land Rover | LRNA-76732 |
| Fiat Allis | 75000781 |
| Saturn | 21485279 |
| Daewoo | 133K |

[12.07.2004] Автор: К.В. Гунин												12/06

Web: http://www.huskey.ru/ ( http://www.huskey.com.ua/ ( http://www.huskey.com/

Форум по применению, выбору и подбору специальных смазочных материалов http://www.huskey.ru/phorum/