| СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HUSKEY ™ (ХАСКЕЙ) и SLIPKOTE( (СЛИПКОТ) ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ и МОТОТЕХНИКИ |
| --- |
| ПРОДУКТ | Тефлоновая смазка | Многоцелевая смазка | Матовая смазка | Противо-задирная паста | Силиконовая смазка | Сухая смазка для цепей |
|  | HUSKEY TF-1000 MP TEFLON | HUSKEY Coolplex Grease | HUSKEY LVI-50 Grease | HUSKEY 2000 Anti-Seize | SLIPKOTE 220-R Silicone DBC | HUSKEY Chain & Cable Lube |
| КОД | 00403 | 00203 | 01068; 01003 | 20109 | 22096; 22076-72983 | 32026 |
| ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ/ НАПОЛНИТЕЛЬ | Синтетический/ ПТФЭ | Синтетический | Синтетический/ ПТФЭ | Синтетический/ порошки металлов и графита | Синтетический | — |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Универсальное применение | Подшипники, оси колес… | Детали резина-металл и пластмасса-металл… | Барабанный тормоз, выхлопная система, резьбовые соединения | Суппорт дискового тормоза, электрические контакты | Цепь, тросики… |
| СВОЙСТВА | EP, водостойкая, липкая | EP, водостойкая, липкая | EP, нетоксичная, водостойкая, липкая | Водостойкая, сверхвысокого давления | Нетоксичная, водо- и химически стойкая | Очищающая, водостойкая |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -20( ÷ +232( С (периодически до 288( С) | -20( ÷ +232( С | -24( ÷ +205( С | -185( ÷ +1100( С | -46( ÷ +288( С | -57( ÷ +77( С |
| ЦВЕТ | Кремовый | Желтый | Полупрозрачный-Белый | Темно-серый | Полупрозрачный-Белый | Светло-желтый |
| УПАКОВКА | Туба 397 гр. | Туба 397 гр. | 3 гр. п/э пакетик; Туба 397 гр. | 227 гр. банка с щеткой на крышке | 10 гр. п/э пакетик; тюбик 85,1 гр. | Аэрозольный баллон 453,6 гр. |

Web: http://www.huskey.ru/ ( http://www.huskey.com.ua/ ( http://www.huskey.com/

Форум по применению, выбору и подбору специальных смазочных материалов http://www.huskey.ru/phorum/

10/06