- КАРТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СМАЗОК HUSKEY ™ и *SLIPKOTE® В ПОДШИПНИКАХ

| Коды: | E = Отлично | WP = Сверхводостойкая |
| --- | --- | --- |
|  | G = Хорошо VG= Очень хорошо | WR = Водостойкая |
|  | F = Удовлетворительно | NR = Не рекомендуется |
| Режимы работы подшипников: | Сильные химикаты: |
| Скорость | Предполагается подшипника с внутренним диаметром 7,62 см при +70 °С. Для подшипника большего размера, подверженного более высоким скоростям и температурам, требуется более высокая вязкость масла. | G =Метанол, этанол, слабые кислоты, щелочь, гликоль, пар высокого давления. |
| = Высокая | Свыше 8,000 RPM |  |
| = Средняя | Между 500 и 8,000 RPM | E = Все вышесказанное, а также жидкий и газообразный кислород, гидразин, пероксид, растворы с высоким pH, концентрированная серная кислота, тормозная жидкость и многое другое. |
| = Низкая | Меньше 500 RPM |  |
| Нагрузка |  |  |
| = Тяжелая | Bearing Load Rating (Newtons) / Actual Load (Newtons) = 4 до 8 |  |
| Определения: |  |  |
| ● RPM =число оборотов в минуту; |
| ● ПТФЭ = Политетрафторэтилен (фторопласт-4); |
| ● «Белый дисульфид молибдена» = фирменная E.P. присадка HUSKEY Specialty Lubricants, действующая подобно дисульфид молибдену; |
| ● EP = (Extreme Pressure) – противозадирные присадки (экстремальных нагрузок); |
| ● NFP = Температура вспышки отсутствует (No Flash Point); |
| ● MP =– Многоцелевая (универсальная) смазка (Multi-Purpose); |
| ● LGL = Долговечная смазка (Long Grease Life); |
| ● FWP = Предохранение от фреттинг-коррозии (Fretting Wear Protection); |
| ● T = Адгезионная (липкая) смазка (Tenacious Coating); |
| ● AS = Противозаклинивающие и уплотняющие свойства (Anti-Seize and Sealant); |
| ● D = Диэлектрическая смазка (High Dielectric Strength); |
| ● E = Совместимы с большинством эластомеров и термопластиков |
| ● R = Радиационностойкая смазка (Radiation Resistance). |
| Коды упаковок (последние две цифры кода продукта): |
| 208,16 л. бочка | смазка | = 45 |
| 56,76 л. боченок | смазка | = 40 |
| 18,93 л. ведро | смазка | = 33 |
| 3,76 л. ведро | смазка | = 30 |
| Ящик с брусками | смазка | = 06 |
| Ящик с тубами | смазка | = 03 |
| 85,1 гр. тюбик | смазка | = 76 |
| 3 гр. п/э пакетик | смазка | = 68 |
| Пример: Полный код продукта для смазки Huskey HTL-500 (73100) в 18,93 л. ведре (00033) = 73133. |

Примечания:

1). Все пластичные смазки HUSKEY™ и SLIPKOTE® имеют стандартную консистенцию NLGI 2, исключая смазки HUSKEY HVS-100 Silicone, SLIPKOTE 220-R Silicone DBC и SLIPKOTE 350 Silicone, для которых стандарт NLGI 3.

2). Смазки консистенций NLGI 000, 00, 0 и 1 изготавливаются по заказу, исключая смазку Huskey HYDROLUBE™ Grease.

Таблица 1

| НАИМЕНОВАНИЕ СМАЗКИ | COOLPLEX | MOLY-GRAPH | COOLUBE | COOLUBE 65 | TF-1000 PTFE | TUFF STUFF | 105 HI-TEMP | DYNA-MITE RED | MOLYPLEX | HTS-2 Moly | OPEN GEAR | PF-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код продукта | 00200 | 00300 | 00100 | 01300 | 00400 | 01400 | 00500 | 00600 | 00800 | 01100 | 01200 | 77200 |
| Цвет | Янтарный | Черный | Темно-зеленый | Янтарный | Кремовый | Коричневый | Коричневый | Красный | Темно-серый | Темно-серый | Черный | Темно-серый |
| Базовое масло | Минеральное | Минеральное парафиновое | Минеральное | Минеральное | Полусинтети-ческое | Минеральное | Минеральное | Полусинтети-ческое | Полусинтети-ческое | Синтетическое | Полусинтети-ческое | Перфторполи-эфир |
| Загуститель/ наполнитель | Синтетический | Синтетический/ дисульфид молибдена, графит | Синтетический | Кальций 12-гидрокси | Синтетический/ ПТФЭ | Синтетический | Синтетический | Синтетический | Синтетический/ белый + обычный дисульфид молибдена | Синтетический/ дисульфид молибдена | Синтетический/ дисульфид молибдена, графит | ПТФЭ/ дисульфид молибдена |
| Вязкость базового масла, cSt при 40 °С | 144 | 109 | 58 | 21 | 135 | 225 | 483 | 677 | 595 | 87 | 320 | 325 |
| Температура каплепадения, °С | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | +149 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Интервал рабочей температуры, °С | -20 ÷ +285 | -20 ÷ +274 | -40 ÷ +227 | -60 ÷ +170 | -20 ÷ +274 | -30 ÷ +282 | -21 ÷ +308 | -20 ÷ +274 | -20 ÷ +241 | -40 ÷ +260 (пленка до +454,4) | -20 ÷ +219 | - 40 ÷ +302 |
| Присутствие воды | WR | WR | WR | WP | WP | WR | WR | WP | WP | WR | WR | WP |
| Сильные химикаты | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | E |
| Тяжелые нагрузки | G | E | G | E | G | E | G | E | E | E | E | E |
| Подшипники скольжения |  |
| Низкоскоростные | G | G | F | NR - F | G | E | E | E | E | NR | E | E |
| Среднескоростные | E | E | G | G | E | G | G | G | G | G | G | E |
| Высокоскоростные | G | G | E | E | G | NR | F | F-G | F | E | NR | G |
| Подшипники качения |  |
| Низкоскоростные | G | G | F - G | F - G | G – E | E | E | E | E | NR – F | E | E |
| Среднескоростные | E | E | G | G | E | G - E | G | G | G | G – VG | G-E | E |
| Высокоскоростные | G | G | E | E | G | NR – F | G | G | F | E | NR-F | G |
| Дополнительные свойства | EP; MP; T | EP; MP; T | EP; MP | EP | EP; MP; T | EP; MP; T | EP; MP | EP; T | EP; MP; FWP; T | EP; MP | EP; T | EP; MP; NFP; LGL; FWP; AS; D; E; R |
| Стоимось | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $$ | $ | $$$$ |
| Упаковка | 7 гр.; 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,60 кг. | 3,2 кг.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 397 гр.; 15, 9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 425,3 гр.; 18,2 кг.; 54,5 кг.; 199,8 кг. | 1077,3 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 204,1 кг. | 28,4 гр.; 56,7 гр.; 453,6 гр.; 680,4 гр.; 7,26 кг.; 24,95 кг. |

## Продолжение таблицы 1

| НАИМЕНОВАНИЕ СМАЗКИ | * Multi-Purpose | * MP-2 Marine | * Hi-Temp Wheel Bearing | * Polyurea MP-2 | * 927 DBC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код продукта | 87000 | 88900 | 88800 | 42100 | 92700 |
| Цвет | Черный | Светло-зеленый | Зеленый | Голубой | Серый |
| Базовое масло | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Синтетическое |
| Загуститель/ наполнитель | Стеарат лития | Комплексный сульфонат кальция | Сульфонат кальция | Поли-моченвина | Синтетический/ дисульфид молибдена, ПТФЭ, графит |
| Вязкость базового масла, cSt при 40 °С | 150 | 16 | 100 | 127 | 451 |
| Температура каплепадения, °С | +177 | +275 | +290 min. | +260 | Отсутствует |
| Интервал рабочей температуры, °С | -25 ÷ +163 | -40 ÷ +232 | -40 ÷ +221 | -40 ÷ +225 | -30 ÷ +260 (пленка до +110О) |
| Присутствие воды | WR | WP | WP | WP | WP |
| Сильные химикаты | NR | NR | NR | NR | G |
| Тяжелые нагрузки | G | E | E | E | E |
| Подшипники скольжения |  |
| Низкоскоростные | G | NR | G | G | E |
| Среднескоростные | G | G | E | E | G |
| Высокоскоростные | G | E | E | E | F |
| Подшипники качения |  |
| Низкоскоростные | G | NR - F | G | G – E | E |
| Среднескоростные | G | G | E | E | G |
| Высокоскоростные | G | E | E | E | G |
| Дополнительные свойства | EP; MP | EP; MP | EP; MP | EP; MP; LGL | EP; MP; T; D; E |
|  | $/2 | $ | $ | $ | $$ |
| Упаковка | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 3,2 кг.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 3,2 кг.; 15,9 кг. 49,9 кг.; 174,8 кг. |

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ NSF/ U.S.D.A Класс H-1
(допускается случайный контакт смазочного материала с пищевыми продуктами)

## Таблица 2

| НАИМЕНОВАНИЕ СМАЗКИ | 775 FMG | LUBE “O” SEAL | LVI-50 | HTL-500 | HTL-500 Ultra-Low | HYDROLUBE | HVS-100 Silicone | CODE 2 FMG | PF-27 | PF-30 | * 220-R Silicone DBC | * 350 Silicone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код продукта | 77500 | 00900 | 01000 | 73100 | 72700 | 87800 | 76700 | 00700 | 78200 | 77100 | 22000 | 35000 |
| Цвет | Белый | Прозрачный Белый | Прозрачный Белый | Прозрачный Белый | Прозрачный Белый | Белый | Прозрачный Белый | Белый | Белый | Белый | Прозрачный Белый | Прозрачный Белый |
| Базовое масло | Полусинтети-ческое | Синтетическое | Синтетическое | Синтетическое | Синтетическое | Синтетическое | Силиконовое | Белое минеральное масло | Перфторполи-эфир | Перфторполи-эфир | Силиконовое | Силиконовое |
| Загуститель/ наполнитель | Синтетический | Синтетический/ ПТФЭ | Синтетический/ ПТФЭ | Синтетический/ ПТФЭ | Синтетический/ ПТФЭ | Синтетический/ Белый дисульфид молибдена | Синтетический | Стеарат алюминия | ПТФЭ | ПТФЭ | Синтетический | Синтетический |
| Вязкость базового масла, cSt при 40 °С | 156 | 7800 | 781 | 47 | 17 | 7800 | Недетермини-рованная | 68 | 450 | 140 | 13000 | Недетермини-рованная |
| Температура каплепадения, °С | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | +260 | Отсутствует | +232 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Интервал рабочей температуры, °С | -15 ÷ +204 | -18 ÷ +177 | -24 ÷ +163 | -60 ÷ до +266 | -75 ÷ до +221 | -18 ÷ +163 | -46 ÷ +299 | -23 ÷ +177 | -25 ÷ +302 | -40 ÷ +302 | -46 ÷ +299 | -50 ÷ +299 |
| Присутствие воды | WR | WP | WP | WR | WR | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP |
| Сильные химикаты | G | G | G | G | G | G | G | G | E | E | G | G |
| Тяжелые нагрузки | G | G - E | G - E | G | G | E | F | F | E | G – E | F | NR |
| Подшипники скольжения |  |
| Низкоскоростные | G | E | G | G | NR | E | G | F | E | G | G | NR |
| Среднескоростные | G | G – NR | G | G | F | G – NR | F | G | E | E | F | NR – F |
| Высокоскоростные | VG - E | NR | G – F | F – G | G | NR | NR | E | G | E | NR | G |
| Подшипники качения |  |
| Низкоскоростные | G | E | E | E | NR | E | G | F | E | G | G | NR |
| Среднескоростные | G – E | G – NR | G | G | F – G | G – NR | F | G | E | E | F | F |
| Высокоскоростные | E | NR | G – F | F - G | G – E | NR | NR | E | G | E | NR | VG |
| Дополнительные свойства | MP; T | EP; T; D; E | EP; MP; T; D; E | MP; D | MP; D | EP; FWP; T; E | T; D; E | MP | EP; MP; NFP; LGL; FWP; AS; D; E; R | EP; MP; NFP; LGL; FWP; AS; D; E; R | T; D; E | T; D; E |
|  | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$$ | $$ | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ |
| Упаковка | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 85,1 гр.; 397 гр.; 15,9 кг.; 49,9 кг.; 172,5 кг. | 3 гр.; 397 гр.; 15,9 кг.; 49,9 кг.; 172,5 кг. | 368,6 гр.; 15 кг.; 46,3 кг.; 170,3 кг. | 15 кг.; 46,3 кг.; 170,3 кг. | 3,2 кг.; 15,9 кг.; 49,9 кг.; 172,5 кг. | 3 гр.; 85,1 гр.; 3,63 кг.; 18,2 кг.; 54,5 кг.; 199,8 кг. | 397 гр.; 15,9 кг.; 54,5 кг.; 181,6 кг. | 28,4 гр.; 56,7 гр.; 453,6 гр.; 680,4 гр.; 7,26 кг.; 24,95 кг. | 28,4 гр.; 56,7 гр.; 453,6 гр.; 680,4 гр.; 7,26 кг.; 24,95 кг. | 10 гр.; 85,1 гр.; 226,8 гр.; 3,63 кг.; 18,2 кг.; 54,5 кг.; 199,8 кг. | 3,63 кг.; 18,2 кг.; 54,5 кг.; 199,8 кг. |

© К.В. Гунин, 2006.

Web: http://www.huskey.ru/ ( http://www.huskey.com.ua/ ( http://www.huskey.com/