|  | HUSKEY ™ & SLIPKOTE ® | СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОТРАКТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК ХАСКЕЙ и СЛИПКОТ |
| --- | --- | --- |
| МАРКА | Класс по NLGI | Пенетрация при 25 °С после 60 циклов перемешивания, мм/10 | Температура, °С | Тип загустителя/наполнитель |
|  |  |  | Каплепадения | Рабочая мин. | Рабочая мах. |  |
| Паста «Против заклинивания HUSKEY 2000 Anti-Seize» | 1 | 290 | отсутствует | - 185 | +1100 | Синтетический/ порошки меди, алюминия, графита |
| ► Медьсодержащий, противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для экстремально тяжелых условий работы. HUSKEY™ 2000 рецептирован из специально подобранных, понижающих трение твердых смазочных присадок наивысшего качества, компаундированных в частично синтетическое масло-основу. Этот состав испытан на резьбовых соединениях бесчисленное количество раз. Резьбовые детали могут быть быстро разобраны и вновь собраны без повреждений. Компаунд защищает резьбу вплоть до +1100 (С, предупреждает коррозию, устраняет истирание и повреждение резьбы и обеспечивает смазыванием для легкой разборки. Он применяется на большинстве металлов, включая чугун, сталь, нержавеющую сталь, никель, медь, латунь, бронзу, титан, алюминий и монель металл (никелево-медный сплав). Компаунд идеально подходит для оборудования в морском, северном и тропическом исполнении и незаменимый материал для планово-предупредительного ремонта, позволяющий снизить стоимость и время обслуживания оборудования. 1). Применение: Резьба свеч зажигания; Болты выпускного коллектора и двигателя, глушителя и т.п.; Опорные пальцы и кулачки в узлах тормозной системы, обратная сторона тормозных колодок; Регулировочный механизм барабанного тормоза; Штоки клапанов; Болты крепления колеса на ступицу, болты стремянки рессор и болты рессор; Тяжелонагруженные передачи, шарниры, шпонки, цепные колёса и цепи, червячные приводы, муфты, медленно вращающиеся шестерни, звездочки и валики, и т.п.; Резьбовые фитинги; Лебедки и конвейеры; 2). Применение: Хвостовики буров и долот для патронов SDS-plus, SDS-top и SDS-max перфораторов и отбойных молотков. 3). Применение: Электропроводная защитная смазка: Данная паста существенно повышает надежность электросоединений, поскольку увеличивают электропроводность в месте контакта, одновременно защищая его от неблагоприятного воздействия внешней среды, не допуская коррозию и образование окислов. При ремонте смазанного узла или соединения облегчается его разборка. Электрические соединения с гибкими печатными платами, различные реле, плавкие предохранители, лампы в патронах фар и фонарей, электрические колодки, клеммы, коммутаторы и т. п. Спецификации и Одобрения: DANA CORP.; Спецификация Военного ведомства США MIL-A-907E; NSF/U.S.D.A Класс H-2. Минимальная упаковка: П/э пакетик 3 г (1000 шт/ящик); пластиковая банка с щеткой на крышке 226,8 г (12 шт/ящик). |
| Медная паста HUSKEY 341 Сopper Anti-Seize | 1 | 290 | отсутствует | - 18 (нанесение кистью) | +1100 | Синтетический/ порошки меди и графита |
| ► Недорогой противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для экстремально тяжелых условий работы. Применение аналогично пасте HUSKEY™ 2000 Anti-Seize. Минимальная упаковка: банка 113,4 грамм с щеткой на крышке, 60 шт./ящик. |

| Никелевая паста HUSKEY 684 Anti-Seize | 1 | 320 | отсутствует | - 18 (нанесение кистью) | +1427 | Синтетический/ порошки никеля, графита, алюминия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ► Никелевая, противозадирная смазочная паста для работы в условиях сверхвысоких температур или коррозионной и кислотной среды. Предупреждает заедание и истирание любых металлических частей механизмов и резьбовых деталей при температурах до1400 С. Применяется для узлов, где не допускается присутствие медных частиц. Применение: кислородные датчики, EGR фитинги, болты выхлопного коллектора, болты системы отвода выхлопных газов, зажимы глушителя, выхлопная труба в сборе, резьба свечей зажигания и т.п. Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства США MIL-A-907E; Ford ESE-M12A4-A; CHRYSLER MS-7682; Waukesha Engine Division. Минимальная упаковка: Пластиковая банка 226,8 грамм с щеткой на крышке (12 шт/ящик). |
| HUSKEY CHISEL PASTE | 2 | 270 | отсутствует | - 30 | +232 | Синтетический/ порошки графита и меди |
| ► Высокотемпературная паста для смазывания втулок долот на гидромолотах. Стойкая в жестоких высокотемпературных режимах работы, воздействий химикатов, воды и т.п. Высокая прочность пленки препятствует контакту металла с металлом, снижает трение и износ, вызванные ударными нагрузками. *ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СМАЗКИ ПОДШИПНИКОВ. Минимальная упаковка:Туба 425,3 г под смазочный пистолет, 10 шт. в коробке, 3 коробки в ящике. |
| HUSKEY C-70-XL ANTI-SEIZE COMPOUND FOR ROCK DRILL | - | 290-310 | отсутствует | -18 | +340 | Синтетический/ порошок цинка |
| ► Противозаклинивающий компаунд для стальных соединений, муфт навесных бурильных молотков (перфораторов). Компаунд обеспечивает полную защиту от экстремальной вибрации в результате ударных нагрузок. Он не плавится, не коксуется и работает при максимально тяжелых условиях. Это специальный продукт применяется, главным образом в горной промышленности для ударного бурения. Минимальная упаковка: Ведро 3,785 литра. |

| Герметизирующий компаунд для резьбы с фторопластом HUSKEY ТFХ-10 PTFE | 1 | 310-340 | отсутствует | - 38 | +288 | Синтетический/ политетрафторэтилен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ► Нетоксичный, невысыхающий, герметизирующий компаунд для уплотнения резьбовых соединений, содержащий смесь частичек политетрафторэтилена (фторопласт-4) и других инертных, твердых наполнителей в неплавящейся пластичной смазке. Разработан обеспечивать надежную герметизацию от протечек. Не содержит каких-либо растворителей или свинцовых, графитовых, молибденовых или глиняных наполнителей. Рабочее давление: до 700 кг/см² (газы), до 210 кг/см² (жидкости). Компаунд совместим с большинством известных пластиков и эластомеров. Применение: Используется для герметизации любых резьбовых соединений на трубах из пластмассы, алюминия, никелево-медного сплава, нержавеющей стали, несущих воду, природный газ, LPG (сжиженный нефтяной газ), топливо и другие продукты. Компаунд, также эффективен на соединительных деталях, трубопроводных пробках, болтах, фланцевых уплотнениях и как часть прокладки или набивки. Применятся также, как специальный смазочный материал сверхвысокого давления, например, для смазки телескопические стрел погрузчиков и подъемных кранов. *ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КИСЛОРОДНЫХ СИСТЕМАХ. Минимальная упаковка: Пластиковая банка 255,2 г с щеткой на крышке (12 шт/ящик). |
| HUSKEY PF Серия. Многоцелевые, перфторполиэфирные пластичные смазки, несменяемой эксплутационной группы |
| ► Многоцелевые пластичные смазки на основе чистого перфторполиэфирного (PFPE) базового масла с современными присадками, загущенные политетрафторэтиленом (фторопласт- 4) для формирования стабильной смазки. Это смазки широчайшего применения в различных отраслях промышленности, благодаря своим уникальным свойствам: 1) отличной стойкости к воздействию химических реагентов; 2) широкому интервалу рабочих температур; 3) низкой летучести; 4) высокой предельной нагрузке; 6) высокой стойкости к окислению и термостойкости; 7) сверхводостойкости; 8) не токсичности; 9) превосходной радиационной стойкости; 10) высокому объемному удельному сопротивлению; 11) низкой температуре застывания; 12) надежно работают в среде кислорода и соответствуют требованиям стандарта ASTM D-2512. На практике, там, где минеральные и синтетические смазки терпят неудачу, то рекомендуется использовать перфторполиэфирную смазку. Особенно, если вы хотите значительно продлить срок эксплуатации узла или смазка закладывается на весь срок его службы. Применение: Благодаря высоким противозадирным свойствам эти смазки успешно работают в тяжелонагруженных редукторах и подшипниках, особенно PF-29, которая содержит дисульфид молибдена для усиления этих свойств. Смазки PF-30 и PF-29 разработаны для средне- и высокоскоростных подшипников, а PF-27 для тихоходных и среднескоростных подшипников со скоростью вращения до 3000 об/мин. Смазка PF-27 имеет лучшие высокотемпературные и трибологические характеристики, чем смазка PF-30. *ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СМАЗКИ МОГУТ ВСТУПАТЬ В РЕАКЦИЮ С АЛЮМИНИЕМ ИЛИ МАГНИЕМ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. Минимальная упаковка: 28,4 г банка (56,7 г нетто); 56,7 г банка (113,4 г нетто); 0,24 л банка с щеткой на крышке (453,6 г нетто); 0,68 кг нетто туба под смазочный пистолет. |
| HUSKEY PF-30 LUBE MP PFPE (EP), | 2 | 265-295 | отсутствует | - 40 | +302 | Политетрафторэтилен |
| Применение: Антиблокировочные системы тормозов (ABS); гироскопы в автомобильных навигационных системах; гидравлические муфты; подшипники генератора, стартера и др. электродвигателей, оси октан-корректора распределителя зажигания; тяга управления трансмиссией вблизи системы выпуска двигателя; электрические захваты; уплотнение резьбовых соединений; уплотнительные кольца; монтаж деталей, работающих в контакте резина-металл и многое др. Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A Класс H-1. |
| HUSKEY PF-27 LUBE MP PFPE (EP) | 2 | 265-295 | отсутствует | - 25 | +302 | Политетрафторэтилен |
| Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A Класс H-1. |
| HUSKEY PF-29 LUBE MP PFPE Moly (EP) | 2 | 265-295 | отсутствует | - 40 | +302 | Политетрафторэтилен, дисульфид молибдена |
| Смазка суппорта дискового тормоза силиконовая SLIPKOTE 220-R | 3 | 230-245 | отсутствует | -46 | +299 | Синтетический |
| ► Эта неплавящаяся силиконовая смазка обеспечивает максимальную защиту. Смазка нерастворима в воде и тормозной жидкости и совместима с большинством пластмасс и эластомеров, особенно EDPM и EPT, обычно используемых суппортах дисковых тормозов. Устраняет скрежет и шум, возникающий при работе тормозов. Спецификации и Одобрения: TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi; NSF/U.S.D.A Класс H-1. Разработана как противоизносная, антикоррозионная смазка для монтажа всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, поршней, обратных металлических поверхностей тормозных колодок и уплотнителей. Минимальная упаковка: П/э пакетик 10 г (1000 шт/ящик); Пластиковый тюбик 85,1 г (12 шт/ящик); Пластиковая банка 226,8 г с щеткой на крышке (12 шт/ящик). |
| Диэлектрическая смазка SLIPKOTE 220-R | 3 | 230-245 | отсутствует | -46 | +299 | Синтетический |
| ► Рецептированна из 100% синтетических базовых масел и стабильного, неплавящегося загустителя, что обеспечивает максимальную защиту. Это беспримесный продукт с высокой диэлектрической прочностью. Смазка специально разработана для обеспечения защиты против износа, окисления, коррозии и ржавления в электротехнике. Применение: превосходная смазка для всевозможных электрических контактов, наконечников свеч зажигания, патронов ламп, клемм аккумуляторов, колодок с клеммами, разъемы трамблера и как уплотнитель от агрессивных внешних воздействий. Минимальная упаковка: Пластиковая банка 226,8 г с щеткой на крышке (12 шт/ящик). |
| Многоцелевая литиевая ЕР смазка HUSKEY | 2 | 265-295 | 182 | -20 | +149 | 12-гидроксистеарат лития |
| ►Универсальная, в высшей степени противоизносная, водостойкая пластичная смазка для средних и высоких скоростей. Отвечает требованиям к применению в самых различных узлах автомобильной, промышленной, сельскохозяйственной, морской и строительной техники и оборудования. Таких как, любые нагруженные подшипники скольжения и качения, направляющие скольжения и качения, конвейеры, подшипники колес автомобилей, седловое соединение, универсальные шарниры, соединительные муфты, втулки и вкладыши, зубчатые передачи и т.д. Минимальная упаковка: Ведро 3,785 литра. |

| SLIPKOTE POLYUREA MP-2 Grease (EP) | 2 | 265-295 | 260 | -40 | +225 | Полимочевина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ► Уникальная, высокоэффективная, универсальная смазка с высокими противозадирными свойствами, производимая по высокотехнологичной полимочевинной технологии. Эта смазка превосходит смазки на литиевых и комплексных литиевых мылах по максимальной рабочей температуре, низкотемпературным свойствам и водостойкости, служит минимум в два раза дольше них. Смазка SLIPKOTE POLYUREA MP-2 совместима с большинством эластомеров и уплотняющих материалов, таких как неопрен, нитрил, хайтрел и силикон. Рекомендуется в качестве несменяемой смазки на весь период эксплуатации узла. Применение: Смазка широко применима в разнообразном промышленном, автомобильном, сельскохозяйственном, морском и строительном оборудовании и машинах для узлов, где требуется, долговременное смазывание. Типичное применение включает в себя подшипники колес автомобилей с дисковыми тормозами, подшипники конвейеров, идеальная смазка для ходовой части и т.д. Спецификации и Одобрения: Наивысшая категория качества автомобильных смазок NLGI GC-LB; Caterpillar Multipurpose Grease (MPG) - устаревшая. Примечание: Не поставляется в тубах. Минимальная упаковка: Ведро 3,785 литра. |
| SLIPKOTE POLYUREA CV-JOINT GREASE (смазка для ШРУС без дисульфида молибдена) (EP) | 1-1,5 | 290 - 330 | 250 | -40 | +204 | Полимочевина |
| ►Рекомендованная, тиксотропная смазка для ШРУС (внутренних и внешних) переднеприводных моделей автомобилей General Motors, некоторых моделей Honda и других автомобилей. Она заменяет любые традиционные смазки для ШРУС на основе литиевого мыла с дисульфидом молибдена. Применяется также для смазки подшипников колес и в рулевой передачи. Примечание: Изготавливается по спец. заказу. Минимальная упаковка: Полиэтиленовый пакетик 113,4 г (180 шт/ ящик). Спецификации и Одобрения: GMNA 9986102 Grease; FORD WSS-M1C258-A1; GKN Tripod Joint Grease. |
| Смазка HUSKEY COOLPLEX MP Polymer (EP) | 2 | 265-295 | отсутствует | -20 | +285 | Синтетический |
| ► Высокосортная, универсальная водостойкая смазка с противозадирными присадками и добавками специальных полимеров для получения липкого подслоя, снижающего трение и износ. Смазка предназначена для самого широкого применения в промышленности, сельском хозяйстве и на автомобильном транспорте, там где требуется высококачественная многоцелевая пластичная смазка консистенции NLGI 2. Благодаря своим адгезивным свойствам, она гораздо дольше сохраняется в зонах смазывания, чем обычные смазки и в результате обеспечивает более долговременное смазывание с меньшими интервалами. Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A Класс H-2. Применение: зубчатые колеса, шаровые шарниры, наконечники тяг рулевого управления, карданы, электрические моторы, вентиляторы, тяжелые грузовики, опорно-сцепное устройство седельного тягача, мини-трактора, направляющие скольжения и т.п. Минимальная упаковка: п/э пакетик 7 г; Туба 397 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). |
| Смазка HUSKEY MOLY-GRAPH HD Polymer (EP) | 2 | 265-295 | отсутствует | -20 | +274 | Синтетический/ 1,5% дисульфида молибдена и 1,5% аморфного графита |
| ► Сверхмощная, неплавящаяся, многоцелевая консистентная смазка с противозадирными присадками, предназначенная для всех средне- и высокоскоростных подшипников скольжения, опорных и антифрикционных подшипников, работающих в неблагоприятных условиях и широком температурном диапазоне. Смазка обогащена дисульфидом молибдена и чистым графитом, что при работе создает синергетическое покрытие, которое увеличивает несущую способность, улучшает металлические поверхности и значительно уменьшает трение и износ. Предназначена для применения в разнообразном промышленном, автомобильном, горном, строительном и сельскохозяйственном оборудовании и машинах. Минимальная упаковка: Туба 397 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). |
| Смазка HUSKEY COOLUBE MP (EP) | 2 | 265-295 | отсутствует | -40 | +227 | Синтетический |
| ► Высококачественная, многоцелевая, водостойкая, немыльная смазка для высоких скоростей. Обеспечивает хорошее смазывание в широком интервале температур во влажных или сухих условиях более длительное время, чем обычные смазки на основе мыл металлов. Имеет высокую стабильность и противоизносные свойства, не плавится и не вытекает из подшипников даже при высоких температурах. Спецификации и Одобрения: NLGI GC-LB; NSF/U.S.D.A Класс H-2. Заменяет смазки: Cat High Speed Ball Bearing Grease; Fuchs Renolit MP, АЗМОЛ Лика-2, АЗМОЛ Лика-П2, Фиол-2У, Литол-24, Литол 459/5. Применение в промышленности: Общее смазывание, любые несущие [опорные] поверхности, требующие универсальной смазки; любые подшипники качения и скольжения, вентиляторы, электрические моторы, насосы, конвейеры и т.п. Применение в автомобиле: Шаровые шарниры передней подвески, шарниры рычагов задней подвески, наконечники тяг рулевого управления; игольчатые подшипники карданных шарниров; шлицевые соединения; оси, валики, подшипники скольжения, петли, тросы в оболочках (кроме тросов спидометра и тахометра. Применение в электроинструменте: Редукторы дрелей, шуруповертов, мешалок, лобзиков, циркулярных пил, фрезерных машин и другого электроинструмента; Подшипники со скоростью вращения до 40 000 об/мин. Минимальная упаковка: Туба 397 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). |
| Смазка HUSKEY COOLUBE 65 (EP) | 2 | 280 | 149 | -60 | +170 | Кальций 12-гидрокси |
| ► Низкотемпературная, сверхводостойкая смазка с превосходной механической и структурной стабильностью и высокой несущей (нагрузочной) способностью. Разработана для высоких скоростей и средних нагрузок и обеспечивает отличное смазывание в сухих или влажных условия в широком интервале температур. Спецификации и Одобрения: Ford WSB-M1C163-D; MIL-PRF-10924C/D; MIL-G-10924C/D. Заменяет смазки: Cat Arctic Platinum Grease (NLGI 0). Применение: любые несущие [опорные] поверхности, включая подшипники вентиляторов, цапфы, оси, стержни, пальцы, электроинструменты, конвейеры, поверхности скольжения и так далее; подшипники генератора, стартера и др. электродвигателей, оси октан-корректора распределителя зажигания; тросики спидометров и тахометров на автотракторной, с-х, морской и промышленной технике. Применение в электроинструменте: Редукторы дрелей, шуруповертов, мешалок, лобзиков, циркулярных пил, фрезерных машин и другого электроинструмента; Подшипники со скоростью вращения до 100 000 об/мин. Примечание: Не поставляется в тубах. Минимальная упаковка: Ведро 3,785 литра. |
| Смазка HUSKEY TF-1000 MP PTFE (EP) | 2 | 280 | отсутствует | -20 | +274 | Синтетический/ политетрафторэтилен |
| ► Полусинтетическая многоцелевая, неплавящаяся пластичная смазка с противозадирными присадками, обогащенная политетрафторэтиленом (фторопласт-4) для средних и высоких скоростей. Это полностью водостойкая, адгезивная смазка механически покрывает металлические поверхности тефлоновой пленкой, что обеспечивает максимальную защиту от трения, износа и коррозии. Применение: Ходовая часть; подшипники колес; шаровые шарниры передней подвески, шарниры рычагов задней подвески, наконечники тяг рулевого управления; игольчатые подшипники карданных шарниров; шлицевые соединения; оси, валики, подшипники скольжения, петли, тросы в оболочках и т.п. Минимальная упаковка: Туба 397 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). |
| Смазка HUSKEY DYNA-MITE RED HD (EP) | 2 | 275 | отсутствует | -20 | +274 | Синтетический |
| ► Уникальная полусинтетическая, высокотемпературная, сверхводостойкая, неплавящаяся пластичная смазка с противозадирными присадками, отличительного красного цвета для целей маркировки, разработанная для работы в очень тяжелых и неблагоприятных условиях окружающей среды. Благодаря содержанию специальных полимеров, образует на обработанных поверхностях пленку высокой прочности, обладающей естественным сродством с металлическими поверхностями. Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A Класс H-2. Заменяет смазки: Cat Desert Gold Grease. Применение: шариковые и роликовые подшипники, шаровые шарниры, наконечники тяг рулевого управления, втулки, направляющие, шестерни, винтовые передачи, муфты ,приводы, подъемные механизмы и общее смазывание, особенно где нагрузки высоки, а скорости малы. Минимальная упаковка: Туба 397 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). |
| Смазка HUSKEY TUFF STUFF (EP) | 2 | 285 | отсутствует | -30 | +282 | Синтетический |
| ► Наивысшего качества, многоцелевая пластичная смазка с противозадирными присадками, разработанная обеспечивать не имеющую себе равную защиту деталей механизмов при нормальных и тяжелых условиях эксплуатации. Основа смазки обогащена полимерами и новейшей, патентованной противозадирной присадкой HUSKEY™, которая образовывает вязкую, прочную пленку, защищающую от трения, износа и коррозии в широком температурном диапазоне. Спецификации и Одобрения: Caterpillar Multipurpose Grease (MPG) – действующая. Заменяет смазки BPW Eco Li91; SAP Fettrenolit LX/PEP2. Смазка рекомендуется для всех роликовых подшипников, подшипников скольжения и опорных подшипников, втулок, муфт, универсальных шарниров, карданов и поверхностей скольжения, где требуется многоцелевая смазка или смазка с противозадирными свойствами (E.P.). Минимальная упаковка: Туба 397 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). |
| Смазка HUSKEY 105 HI-TEMP (EP) | 2 | 265-295 | отсутствует | -21 | +308 | Синтетический |
| ► Неплавящаяся пластичная смазка с противозадирными присадками (ЕР). Состоит из высококачественной парафиновой основы и содержит самые современные присадки для получения прочной, надежной пленки, обеспечивающей длительную защиту от износа, ржавчины, коррозии и окисления. Не содержит молибденовых, графитовых и глиняных наполнителей. Смазка предназначена в основном для применения при повышенных температурах. Применение: ходовая часть грузовых автомобилей и автобусов, а также тракторов и дорожно-строительных машин, игольчатые подшипники карданных шарниров; шлицевые соединения. Минимальная упаковка: Туба 397 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). |
| Смазка HUSKEY OPEN GEAR (EP) | 2 | 275 | отсутствует | -21 | +219 | Синтетический/ дисульфид молибдена и графит |
| ► Липкая, полусинтетическая смазка для тяжелых условий работы, содержащая сбалансированную смесь дисульфид молибдена и графита. Применение: Опорная плита седельно-сцепного устройства тягача; открытые зубчатые передачи, направляющие скольжения и качения, молоты, отличная смазка для тросов. Минимальная упаковка: Туба 1077,3 г под смазочный пистолет (12 шт/ ящик). |
| Смазка HUSKEY HTL-500 PTFE | 2 | 265 | отсутствует | - 60 | +266 | Синтетический/ политетрафторэтилен |
| ► Специально разработанная, стойкая к воде и пару, полностью синтетическая, неплавящаяся пластичная смазка, содержащая субмикронные частицы политетрафторэтилена (фторопласт-4). Применение: подшипники ступиц передних и задних колес, замки, петли и ограничители дверей, петля крышки люка наливной горловины топливного бака, петли и пружины капота и багажника, механизм регулировки передних сидений, механизм складывания и фиксации заднего сиденья, механизм стеклоподъемников, двигатель стеклоочистителя, антенна, игольчатые подшипники карданных шарниров, оси, валики, подшипники скольжения, тросы в оболочках, направляющие, соединительные скобы, переключатели, аккумуляторные клеммы. Рекомендуется для подшипников колес автомобильной техники, работающей в районах Крайнего Севера и Якутии в период зимней эксплуатации. Минимальная упаковка: Туба 368,6 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A Класс H-1. |
| Смазка HUSKEY HVS-100 Silicone | 3 | 230-245 | отсутствует | - 46 | +299 | Синтетический |
| ► Не затвердевающая, не коксующаяся, крайне низко летучая, синтетическая смазка с отличными диэлектрическими свойствами, механической и термической стабильностью. Нетоксична, нерастворима в воде, спиртах, разбавленных кислотах и щелочах, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине. Удлиненные интервалы замены и химическая стойкость смазки HUSKEY HVS-100 делают ее отличным смазывающим и уплотняющим материалом для различной вентильной арматуры. Эффективная смазка для различных резин и пластмасс, кольцевых уплотнений (O-rings). Превосходная смазка для применения там, где требуются смазки с температурной и механической стабильностью, включая огнетушители, водопроводные краны, запорные механизмы, подшипники расходомеров, электрический монтаж и электрические терминалы, и многое другое. Спецификации и Одобрения: Ford ESE-M1C171A and A2 для консистенции NLGI 1, NSF/U.S.D.A Класс H-1. Минимальная упаковка: П/э пакетик 3 г (1000 шт/ ящик); Пластиковый тюбик 85,1 г (12 шт/ящик). |
| Смазка HUSKEY LUBE-O-SEAL PTFE (EP) | 2 | 280 | отсутствует | -18 | +177 | Синтетический/ политетрафторэтилен |
| ► 100% синтетическая, полностью водо- и химически стойкая пластичная смазка, содержащая политетрафторэтилен. Она образует прочную стойкую пленку, предупреждающую контакт между металлическими деталями даже при очень высоких нагрузках. 1). Область применения включает любые низко- и среднескоростные подшипники скольжения и качения, втулки, цапфы, универсальные шарниры, открытые шестерни, направляющие, цепи стерилизаторов, вентили для воды, клапаны и т.д., работающие во влажных или сухих условиях. Смазка совместима с большинством известных эластомеров и пластмасс и превосходный материал для уплотнительных колец (O-ring). 2). Диэлектрическая смазка. Применение см. выше. Минимальная упаковка: Пластиковый тюбик 85,1 г (12 шт/ящик); Туба 397 г под смазочный пистолет (10 шт. в коробке, 3 коробки в ящике). Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A Класс H-1. |
| Смазка HUSKEY LVI-50 PTFE (EP) | 2 | 280 | отсутствует | -24 | +163 | Синтетический/ политетрафторэтилен |
| ► Специальный вариант смазки LUBE-O-SEAL с аналогичными свойствами, предназначенная для применения в высокоскоростных подшипниках или там, где требуется мене вязкая смазка. Эта высокосортная, многоцелевая, неплавящаяся пластичная смазка, разработанная для предохранения от воды, защиты от химикалий и смазывания при большинстве требуемых условий эксплуатации. Область применения включает любые подшипники скольжения и качения, направляющие, подшипники насосов, подшипники колес, электрические двигатели, и т.д. Смазка совместима с большинством эластомеров и пластмасс и превосходный материал для уплотнительных колец. Минимальная упаковка: П/э пакетик 3 г (1000 шт/ ящик); Туба 397 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A Класс H-1. |
| SLIPKOTE PREMIUM MOLY CV JOINT GREASE (смазка для ШРУС c дисульфидом молибдена) (EP) | 1-1,5 | 290-310 | 204,4 | -32 | +218,4 | Литий 12-гидрокси/ 3% дисульфида молибдена |
| ►Разработана специально для ШРУС (внешнего и внутреннего). По своим противозадирным и высокотемпературным свойствам данная смазка превосходит смазки для ШРУС, предлагаемыми другими производителями на автомобильном OEM и авторынках. Спецификации и Одобрения: FORD WSS-M1C259-A1. Применение: шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), универсальные и шаровые шарниры. Примечание: Изготавливается по спец. заказу. Минимальная упаковка: П/э пакетик 113,4 г (180 шт/ ящик). |
| Универсальная молибденовая смазка HUSKEY 382 | 2 | 265-295 | 260 | -20 | +204 | 12-гидроксистеарат лития/ дисульфида молибдена |
| ►Вариант противозадирной смазки HUSKEY E.P. LITHIUM GREASE с добавкой специальных полимеров и дисульфида молибдена для увеличения ее нагрузочной способности, улучшения металлических поверхностей и снижения трения. Это универсальная смазка для тяжелого режима работы, разработанная для любых средне- и высокоскоростных подшипников скольжения, качения и опорных подшипников, работающих в неблагоприятных условиях в широком температурном диапазоне. Отвечает требованиям к применению в самых различных узлах промышленного и горного оборудования, автомобильной, сельскохозяйственной и строительной техники. Спецификации и Одобрения: Ford ESA-M1C75B; GM 6031M; Mack MG-C; Komatsu и Caterpillar Multipurpose Molybdenum Grease (MPGM) – устаревшая. Применение: предназначена для обслуживания грузовых автомобилей, общая смазка для ходовой части, подшипников ступиц колес и роликовых подшипников, применяется в автомобилях там, где требуются удлиненные смазочные интервалы; дорожно-строительная техника, подъемные краны, горное оборудование, конвейеры, вентиляторы, насосы, валы, редуктора, направляющие рельсы и другие узлы трения, подверженные проскальзыванию, вибрации или осцилляции, в которых возникает фреттинг-коррозия (коррозия при трении); Минимальная упаковка: Ведро 3,785 литра. |
| Молибденовая смазка HUSKEY MOLYPLEX HD (EP) | 2 | 275 | отсутствует | -20 | +241 | Синтетический/ 3% дисульфида молибдена |
| ► Мульти-сервисная, полусинтетическая, сверхводостойкая, высокотемпературная пластичная смазка с противозадирными присадками, загущенная дисульфид молибденом. Предназначена для создания “похожего на броню” покрытия на металлических поверхностях, работающих в сверхтяжелых условиях, встречающихся в горном деле, на сталеплавильных заводах, в строительной, лесозаготовительной и дорожной технике. Заменяет смазки: Cat Advanced 3Moly Grease. Спецификации и Одобрения: Komatsu и Caterpillar Multipurpose Molybdenum Grease (MPGM) – устаревшая. Применение: любые шариковые и роликовые подшипники, кулачки, шлицы, вальцы, краны, прессы, муфты, винтовые домкраты, завалочные машины и т.п. Минимальная упаковка: Туба 397 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). |
| Молибденовая смазка HUSKEY HTS-2 Hi-Temp Moly (EP) | 2 | 290 | отсутствует | -40 | +260 (сухая пленка до +454,4) | Синтетический/ 3% дисульфида молибдена |
| ► Высшего сорта, 100% синтетическая, водостойкая смазка для высоких скоростей и высоких и низких температур, загущенная дисульфид молибденом. В полном смысле слова многоцелевая, универсальная смазка для работы в экстремальных условиях, в т.ч. и для ШРУС (внешнего и внутреннего), с удлиненными интервалами замены. Применение: ходовая часть, игольчатые подшипники карданных шарниров, шлицевые соединения; подшипники генератора, стартера и др. электродвигателей, оси октан-корректора распределителя зажигания; оси, валики, подшипники скольжения, петли, тросы в оболочках и др. Заменяет смазки: Cat Ultra 5Moly Grease. Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A Класс H-2. Минимальная упаковка: Туба 425,3 г под смазочный пистолет (10 шт в коробке, 3 коробки в ящике). |
| Монтажная паста HUSKEY с дисульфидом молибдена (EP) | 1 | 330 | 193,3 | - 35 | +400 | 12-гидроксистеарат лития/ 25%дисульфида молибдена |
| ► Состав против заклинивания для тяжелых условий работы, разработанный снизить заедание, металлоистирание, износ при фреттинге и уменьшить трение в условиях экстремального давления. Он способен выдерживать давление до 35000 кг/см². Содержит антикоррозионные и противоокислительные присадки для максимизации комплексной защиты от коррозии в течение всего срока службы состава. Спецификации и Одобрения: Crane Cams, Inc. Применение: Тормоза (наносить на места соприкосновения метала с металлом. Убедитесь, что паста не попала на поверхность тормозного диска и/или колодки); Распределительный вал, гайки, болты, штифты, шпонки, шестерни и свечи зажигания. Отличный материал для применения в клапанной распределительной коробке и системе выпуска отработавших газов, прессовых посадок и т.п. Минимальная упаковка: П/э пакетик 10 г (1000 шт/ ящик); Пластиковая банка 283,5 г с щеткой на крышке (12 шт/ ящик). |
| Смазочный и уплотняющий материал HUSKEY №7 | – | – | отсутствует | - 12,2 | +218,4 | 100% синтетический |
| ► Разработан для применения в любой смазываемой трубопроводной арматуре, несущей летучие продукты, такие как бензины, авиационные топлива и другие топливные смеси, уайт-спириты, LPG, природные газы, хлорсодержащие растворители, ароматические соединения, спирты, вода и др., где растворяющее действие потока продукта может стать причиной неполадок в работе трубопроводной арматуры. Не загрязняет перекачиваемые по трубопроводу продукты. Как уплотнитель/ герметик работоспособен до температуры минус 60 °С. Применение: топливные краны, бензонасосы высокого давления и др. Минимальная упаковка: Цилиндрический брусок А/В диаметром 6,35 мм, длиной 38,1 мм. |
| МАРКА | Внешний вид | Вязкость масло-основы | Температура, С | Относительная плотность | Timken OK нагрузка, кг | Коэффициент трения |
|  |  | SUS@37,8 (С | SUS@98,9 (С | вспышки | застывания |  |  |  |
| Предпусковая смазка SLIPKOTE для любых бензиновых и дизельных двигателей | Липкое масло | 1270 | 68,9 | +291 | -19 | 0,9 | 31,8 | 0,063 |
| ► Испытанная смазка для соприкасающихся поверхностей деталей двигателя при его первичном запуске (нового или перебранного). Её липкая, смазочная пленка образует защитное покрытие на время сборки и ответственного периода обкатки. Особые присадки смазки предотвращают задиры и металлоистирание, и она не стекает после сборки. По эксплутационным характеристикам данная смазка соответствует и превосходит Спецификации всех Производителей Оригинального Оборудования (O.E.M.) на сборочные смазочные материалы для двигателей и подшипников. Спецификации и Одобрения: DANA Corp./ CLEVITE ENGINE PARTS DIVISION. Применение: Обильно нанесите смазку на все компоненты двигателя, включая распредвал, толкатель и шток клапана, качающийся рычаг, подшипники, подъемники, направляющие и оси, шестерни, втулки и т.п. Минимальная упаковка: П/э пакетик 28,35 г; Пластиковый флакон 113,40 г (12 шт/ящик). |
| МАРКА | Температура вспышки | Коэффициент трения | Метод Фалекс, кг | Масло-носитель |
|  |  | динамический | статический |  |  |
| Смазка HUSKEY для цепей и тросов | +63 | 0,077 | 0,087 | 454 | нефтяной растворитель |
| ► Уникальный, синтетический смазочный материал для тяжелых условий работы, который очищает, проникает и смазывает. Он образует прозрачную, сухую смазочную пленку с противозадирными свойствами, для предупреждения износа и коррозии цепей и тросов. Пленка не смывается водой и химикатами и на ней не задерживается, вызывающая износ абразивная пыль и грязь. Рабочая температура: -57( – + 77(С. Минимальная упаковка: Аэрозольный баллончик 311,8 г (нетто), 12 шт/ящик. Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A Класс H-2. |
| Растворитель ржавчины —жидкая смазка HUSKEY для особо тяжелых условий работы | +63 | 0,090 | 0,116 | 454 | нефтяной растворитель |
| ► Уникальная композиция специально рецептированного синтетического воска и высококачественных смазочных масел. Состав обладает оптимальными проникающими, антикоррозионными и противоизносными свойствами. Он проникает глубоко в ржавчину и окислы, разрушая их; покрывает смазочной пленкой обработанные детали, делая легкой их последующую разборку. Состав не агрессивен по отношению к лакам и металлам. Используется на схваченных, подвергшихся действию коррозии резьбовых соединениях и деталях, а также забитых сажей и смолой. Устраняет скрип пружин, цепей, шарниров и петель. Минимальная упаковка: Аэрозольный баллончик 311,8 г (нетто), 12 шт/ящик. Не содержит CFC. |
| Универсальный очиститель HUSKEY |  |
| ► Не разъедающий, высококонцентрированный моющий порошок. Эффективен, экономичен, безопасен и разлагаем микроорганизмами. Рецептирован для использования на любых поверхностях в различных отраслях промышленности, такие как нефтяные промыслы, машиностроение, морской и автомобильный транспорт, сельское и домашнее хозяйство (мойка рук, очистка кухонных плит и т.д.). Удаляет большинство стойких масел, смазок, смол, буровых растворов и т.п. Раствор не повреждает окрашенные поверхности и не оставляет пленку. Может быть использован как безнапорный промывочный раствор и в пароочистителях. Минимальная упаковка: Ведро 18,927 литра, нержавеющее и пригодное для повторного использования. |
| ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА |
| МАРКА |  |
| HUSKEY Enclosed Gear Oils | Класс по SAE: 90Wt; 140Wt; 85W-140 |
| ► Универсальные трансмиссионные масла с противозадирными присадками специального состава для обеспечения надежности даже в самых тяжелых условиях. Рекомендуются для большинства червячных передач, прямозубых цилиндрических, шевронных и планетарных зубчатых передач; отличное масло для промышленных редукторов, автомобильных коробок передач, коробок рулевых механизмов и т.д. Спецификации и Одобрения: API GL-4, GL-5, GL-6, MIL-L-2105C; U.S. Steel Specification 224; AGMA 250.03 Минимальная упаковка: Канистра 3,785 л. |
| HUSKEY Enclosed Moly Gear Oils | Класс по SAE: 90Wt; 140Wt; 85W-140 |
| ► Универсальные трансмиссионные масла с противозадирными присадками специального состава, обогащенные субмикронным частицами дисульфид молибдена для обеспечения максимальной защиты от износа, вызванного трением и ударными нагрузками. Молибденовые трансмиссионные масла HUSKEY содержат специальные полимеры для уменьшения шума, издаваемого старыми коробками передач. Предназначены специально для чрезвычайно тяжелых условий работы. Спецификации и Одобрения: API GL-4, GL-5, GL-6, MIL-L-2105C; U.S. Steel Specification 224; AGMA 250.03 Минимальная упаковка: Ведро 18,93 л. |

| ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА |
| --- |
| МАРКА |  |
| Масла HUSKEY серии “HLO” | Класс по SAE/ ISO: 10W/ 32; 20W/ 68; 30W/ 100; 40W/ 150; 50W/ 220; 5W-20/ 46; 10W-40/ 100 |
| ► Универсальные масла для тяжелых условий работы, предназначенные для гидросистем, коробок передач и общей смазки. Обеспечивают хорошую защиту от коррозии и окисления, увеличивают срок службы оборудования. В состав масел входят специальные присадки для уплотнения и снижения течи. Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A Класс H-2. Применение: гидросистемы, вакуумные насосы, цепи, общее смазывание, автоматические масленки, редукторы и другие механизмы. Минимальная упаковка: Канистра 3,785 л. |
| Масла HUSKEY серии “15A14” | ISO: 22; 32; 68; 100; 150; 220; 320; 460 |
| ► Водостойкие, полностью синтетические и биоразлагаемые масла, обладающие превосходными противоизносными и антикоррозионными свойствами. Эти универсальные масла используются в гидравлических системах, насосах всех типов, коробках передач и для общей смазки. Смазочные масла серии HUSKEY 15A14 аттестованы на Класс H-1 NSF/U.S.D.A и экологически безопасны. Спецификации и Одобрения: Sandvik Tools; NSF/U.S.D.A Класс H-1. Минимальная упаковка: Канистра 3,785 л. |
| Масло для амортизаторов | HUSKEY HLO Oil, Класс SAE: 10W |
| ► В состав масла входят специальные присадки для уплотнения и снижения течи. Минимальная упаковка: Канистра 3,785 л. |
| Масло для гидравлических домкратов | HUSKEY HLO Oil, Класс SAE: 20W |
| ► В состав масла входят специальные присадки для уплотнения и снижения течи. Минимальная упаковка: Канистра 3,785 л. |

Редакция 24/01/08

Автор: К. В. Гунин

Доп. информацию по применению смазочных материалов см. в «БЫСТРОМ РУКОВОДСТВЕ МЕХАНИКА АВТОСЕРВИСА ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СМАЗКАМ HUSKEY & SLIPKOTE» в разделе сайта «Рекомендации» по ссылке http://www.huskey.ru/rekomendacii.htm

Специальные смазочные материалы для автомобильной промышленности поставляются на заводы American Honda Motor Co., Automotive Specialty Corp., Cardone Industries, Chrysler Motor Corp., Clevite Corp., Competition Cams, Crane Cams Corp., Dana Corp., Delphi, Echlin Corp., Federal Mogul, Ford Motor Co., GKN Corp., General Motors Corp., Kawasaki U.S.A., Kelsey-Hayes Corp., Remsa America, TRW Automotive, в Вооруженные силы США и авторынок.

Полная линия специальных смазочных материалов HUSKEY™ и SLIPKOTE® включает в себя более 600 различных продуктов для нефтяных промыслов, горнодобывающей промышленности и бурения скважин, трубопроводной арматуры, нефтехимической промышленности, общего и тяжелого машиностроения, металлургии, автомобильной промышленности и розничного авторынка, пищевого оборудования, сельского и водного хозяйства, присадки к моторным и индустриальным маслам.

Стандарты и Спецификации: SAE, API, MIL-L, ISO, U.S. Steel Specifications, AGMA, NLGI, NSF/ U.S.D.A. Классы H-1, H-2.

Изготавливаем специальные смазочные материалы по ТУ/ТЗ заказчика и под частными торговыми марками.

Мы расширяем нашу дистрибьюторскую сеть в России, странах СНГ и Балтии и приглашаем к сотрудничеству прямых импортёров/ дистрибьюторов и региональных дилеров.

Желаем Вам всяческих успехов и будем рады сотрудничеству с Вами.

|  | HUSK-ITT CORPORATION Специальные смазочные материалы с 1944 г. “ВОКРУГ И ПО ВСЕМУ МИРУ” 1580 INDUSTRIAL AVENUE, NORCO, CALIFORNIA 92860, U.S.A. ТЕЛЕФОН: +1(951) 340-4000; ФАКС: +1(951) 340-4011; http://www.huskey.com Представитель HUSK-ITT Corp. (HUSKEY ™ Specialty Lubricants) по Восточной Европе Тел: +7(495) 306-68-17; Факс: +1(509) 561-8762. 111394, Москва, а/я 7. http://www.huskey.ru E-mail: huskey_europe@mail.ru Официальный дистрибьютор в Украине: ООО «Хаскей Украина» Тел: +38 (044)592-92-56, Факс: +38(044) 459-06-25. http://www.huskey.com.ua E-mail: office@huskey.com.ua |  |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

E.P. (Extreme Pressure) – противозадирные присадки (экстремальных нагрузок).